## Slide 1
土的抗剪强度
张 丙 印
《土力学》之第五章
清华大学土木水利学院
岩 土 工 程 研 究 所

## Slide 2
第五章：本章概要
本章提要
学习难点
第五章： 土的抗剪强度
土是如何破坏的？
如何衡量土的强度？
如何测定土的强度？
如何应用土的强度指标？
土的抗剪强度理论及本质
土的抗剪强度指标及测试方法
土的抗剪强度指标的种类及选取
2

## Slide 3
作业
3
本章作业
5-1
5-5
5-6
5-12
5-13
5-16
第五章：本章概要

## Slide 4
第五章： 土的抗剪强度
4
§5.1 工程中土的强度问题
§5.2 土的抗剪强度理论
§5.3 土的抗剪强度的测定试验
§5.4 应力路径与破坏主应力线
§5.5 土的抗剪强度指标
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化

## Slide 5
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
概 述
土体强度及其特点
工程中土的强度问题
土的抗剪强度
土的强度的特点
各种类型的滑坡(sliding)
挡土和支护结构的破坏
地基的破坏
砂土的液化(liquefaction)
5

## Slide 6
6
土体强度的特点
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
碎散性
三相性
天然性
颗粒本身强度高，颗粒间接触面相对软弱
土的强度取决于颗粒间的相互作用力
主要是剪切破坏：颗粒间黏结力和摩擦力
三相承受与传递荷载
土的强度取决于有效应力（有效应力原理）
固-液-气相间相互作用有很大影响
多变性
结构性
各向异性

## Slide 7
7
土的强度及其特点
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
天然状态下的砂堆
天然休止角，也是最松状态下的砂内摩擦角

T
W
N

## Slide 8
8
土的强度及其特点
静止砂丘 移动砂丘
30~35
天然状态下的砂丘
固定砂丘背风坡角度接近天然休止角，一般为 =30-35，大于矿物滑动摩擦角
颗粒间存在一定的咬合作用
§5.1 概述 - 土体强度及其特点

## Slide 9
9
各种类型的滑坡
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
(a) 崩塌
(b) 平移滑动
(c) 旋转滑动
(d) 流滑
滑裂面
滑裂面

## Slide 10
10
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
Salvador, 2001
California, 1996
滑 坡 实 例

## Slide 11
韦科坝(Waco Dam)滑坡
圣费尔南多坝(San Fernando Dam)上游坝坡失稳
土石坝坝坡失稳
§5.1 概述 - 土体强度及其特点

## Slide 12
12
锚固破坏
整体滑动
底部破坏
土体下沉
墙体折断
挡土支护结构的破坏
§5.1 概述 - 土体强度及其特点

## Slide 13
13
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
新加坡Nicoll 大道地铁基坑倒塌
巴西圣保罗地铁基坑倒塌

## Slide 14
14
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
广州京光广场基坑失稳
乌干达首都坎帕拉某办公大楼基坑坍塌
高层建筑基坑失稳事故

## Slide 15
15
地基的破坏
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
地基
P
滑裂面

## Slide 16
16
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
某谷仓地基的破坏
软土地基上某桥梁桩基础破坏

## Slide 17
17
砂土的液化(liquefaction)
§5.1 概述 - 土体强度及其特点
1964年日本新泻
地震引起大面积液化
1995年日本神户
地震液化造成桥梁垮塌

## Slide 18
18
边坡稳定性
土压力
地基承载力
振动液化特性
各种类型的滑坡
挡土结构物破坏
地基的破坏
砂土的液化
核心问题:
土体的强度理论
§5.1 概述 - 土体强度及其特点

## Slide 19
§5.1 工程中土的强度问题 
§5.2 土的抗剪强度理论
§5.3 土的抗剪强度的测定试验
§5.4 应力路径与破坏主应力线
§5.5 土的抗剪强度指标
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
第五章： 土的抗剪强度
§5.2 土的抗剪强度理论

## Slide 20
§5.2 土的抗剪强度理论
20
土的抗剪强度理论
直剪试验与库仑公式
土的抗剪强度机理
莫尔-库仑强度理论
土单元破坏的判断方法

## Slide 21
§5.2 土的抗剪强度理论 – 直剪试验与库伦公式
21
法国军事工程师，在摩擦、电磁方面做出了奠基性的贡献。1773年发表了关于土压力方面论文，成为土压力的经典理论
库仑
（C. A. Coulomb）
(1736-1806)

## Slide 22
22
直 剪 试 验
§5.2 土的抗剪强度理论 – 直剪试验与库伦公式
P
S
直剪试验
法向应力：
剪应力：
剪切变形S

S
1
2
3
下盒
上盒
T
截面积A
土样

## Slide 23
23
直剪试验的强度包线
§5.2 土的抗剪强度理论 – 直剪试验与库伦公式

S
1
2
3


O
c
库仑公式：（1776）
f1
f2
f3

f ： 土的抗剪强度
 tan： 摩擦强度：正比于
： 土的内摩擦角
c： 黏聚强度：与 无关，
对于无黏性土，c＝0

## Slide 24
24
土的抗剪强度指标
§5.2 土的抗剪强度理论 – 直剪试验与库伦公式
c 和 是决定土的抗剪强度的两个指标，称为土的抗剪强度指标
总应力公式
c 和总应力抗剪强度指标
有效应力公式
c 和有效应力抗剪强度指标

## Slide 25
25
摩 擦 强 度
§5.2 土的抗剪强度理论 – 土的抗剪强度机理
摩擦强度：决定于剪切面上的正应力 σ 和土的内摩擦角
是由于颗粒之间矿物接触面粗糙不平所引起
对于给定的矿物，土颗粒间的滑动摩擦角u的值基本为常数
例如，饱和石英u =22~24.5
滑动摩擦
咬合摩擦
包括如下两个组成部分 ：
滑动摩擦

## Slide 26
26
摩 擦 强 度
§5.2 土的抗剪强度理论 – 土的抗剪强度机理
摩擦强度：决定于剪切面上的正应力 σ 和土的内摩擦角
滑动摩擦
咬合摩擦
包括如下两个组成部分 ：
是指相邻颗粒对于相对移动的约束作用
当发生剪切破坏时，相互咬合着的颗粒A必须抬起，跨越相邻颗粒B，或在尖角处被剪断（C），才能移动
土体中的颗粒重新排列，也会消耗能量
咬合摩擦
C
A
B
C
A
B
剪切面

## Slide 27
27
摩 擦 强 度
§5.2 土的抗剪强度理论 – 土的抗剪强度机理
密度
粒径级配
颗粒的形状
颗粒的矿物成分
黏土颗粒表面的吸附水膜
主要影响因素

## Slide 28
28
黏 聚 强 度
§5.2 土的抗剪强度理论 – 土的抗剪强度机理
细粒土
取决于颗粒间的各种物理化学力，包括：库仑力、范德华力、胶结力和毛细力等
影响因素：地质历史、黏土颗粒矿物成分、 密度与离子浓度等
黏聚强度：其大小与所受到的法向应力无关
粗粒土
一般认为是无黏性土，不具有黏聚强度
当粒间存在胶结物质时，具有黏聚强度
非饱和砂土粒间存在毛细力，具有假黏聚力

## Slide 29
29
莫尔-库仑强度理论
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
应力状态与莫尔圆
极限平衡应力状态
莫尔-库仑强度理论

## Slide 30
30
应力状态
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
三维应力状态
二维应力状态
zx
z
xz
x
y
yz
xy
zx
x
z

## Slide 31
31
莫尔圆应力分析符号规定
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
材料力学
+
-
正应力：拉为正，压为负
剪应力：使微元产生顺时 针方向转动时为 正，反之为负
+
-
土力学
正应力：压为正，拉为负
剪应力：使微元产生逆时 针方向转动时为 正，反之为负

## Slide 32
32
应力莫尔圆
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
r
p


O
z
zx
xz
x
圆心坐标：
半径：
大主应力：
小主应力:
1
3


(x ,xz)
(z ,zx)

## Slide 33
33
应力莫尔圆
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论


O
2
1
1

一个莫尔圆：土体单元完整的应力状态
圆上一个点：对应土体单元一个面上的 与
莫尔圆上转角2：作用面转角
(z ,zx)
z
zx


## Slide 34
34
极限平衡应力状态
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
不同方向的面上作用着大小不同的正应力和剪应力
不可能所有面上的剪应力都能达到抗剪强度
规定土单元体只要有一个面发生剪切破坏，则认为该土体单元就达到破坏或极限平衡状态


未破坏面
B
极限平衡应力状态：当土体单元发生剪切破坏，也即破坏面上剪应力达到其抗剪强度 =f时的状态
破坏面
A

## Slide 35
35
土的强度包线
土单元所有破坏莫尔圆的公切线也就是土的抗剪强度包线
剪切破坏表示其应力状态莫尔圆同强度包线相切，切点所对应的面即为破坏面
如果库仑公式恒成立，土的抗剪强度包线为直线


破坏面
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
土的抗剪强度包线：土体单元达到剪切破坏状态或极限平衡状态的所有点的集合

## Slide 36
36
应力莫尔圆与强度包线
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论


f
强度包线以下：任何一个面上的一对应力 与 都没有达到破坏包线，不破坏
与破坏包线相切：有一个面上的应力达到破坏
与破坏包线相交：有一些平面上的应力超过强度（不可能发生）



应力莫尔圆与强度包线的关系

## Slide 37
§5.2 土的抗剪强度理论 – 莫尔-库仑强度理论
37
莫尔—库仑强度理论
土单元的某一个平面上的抗剪强度f是该面上作用的法向应力 的单值函数, f =f( ) （莫尔：1900年）
在一定的应力范围内，可以用线性函数近似： f = c + tan
土体单元的任一个平面上，剪应力达到抗剪强度，也即 =f ，则该单元就达到了极限平衡应力状态
土的莫尔—库仑强度理论

## Slide 38
§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
38
土体单元破坏的判断方法
土体单元破坏的判断方法
库仑公式：可判断某个面是否剪切破环，但无法直接判定土单元体是否发生破坏
莫尔圆法：是一种图解法，直观形象，但在数值计算分析中应用不方便
土的极限平衡条件（莫尔—库仑破坏准则）：用主应力或应力不变量表示的莫尔－库仑破坏理论的数学表达式

## Slide 39


o

c
f =c+ tan
o
a
b
39
土的极限平衡条件（破坏准则）：
  处于极限平衡状态时，1和3之间应满足的关系
1
3
abo为直角三角形，可得：
代入各段长度，并整理可得：
§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
莫尔-库仑破坏准则

## Slide 40
40
无黏性土
土的极限平衡条件（破坏准则）
c = 0
黏性土
§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
莫尔-库仑破坏准则

## Slide 41
41
土单元破坏的判断方法
土体单元是否破坏的判别
计算主应力1，3：
确定土单元体的应力状态（x，z，xz）
判别是否剪切破坏：
大主应力比较法
小主应力比较法
内摩擦角比较法
§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法

## Slide 42
42


O
1 = 1f 极限平衡状态 （破坏）
1 < 1f 安全状态
1 > 1f 破坏状态 （不可能）
1f
3
大主应力比较法
1）由3  1f
2）比较1和1f的大小
c
f = c + tan

§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
土单元破坏的判断方法

## Slide 43
43
小主应力比较法
3 = 3f 极限平衡状态 （破坏）
3 > 3f 安全状态
3 < 3f 破坏状态 （不可能）
1）由1  3f
2）比较3和3f的大小


O
3f
1

c
f = c + tan
§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
土单元破坏的判断方法

## Slide 44
44


O
O
1
3
f = c + tan
c

m
设土体的莫尔库伦强度包线与横轴相交于o点
过o作应力莫尔圆的切线，切线的倾角称为视内摩擦角 m
内摩擦角比较法
1）由1 , 3  m
§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
土单元破坏的判断方法

## Slide 45
45


O
m =  极限平衡状态 （破坏）
m <  安全状态
m >  破坏状态 （不可能）
内摩擦角比较法
2）比较视内摩擦角m 和内摩擦角 的大小
f = c + tan
O

§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
土单元破坏的判断方法

## Slide 46
46
3
1f
与大主应力面夹角:
2
2 =90+ 
f = c + tan

O


1f
3
2






§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
剪切破坏面的位置

## Slide 47
47
3
1f
与大主应力面夹角:
2
2 =90+ 
f = c + tan

O


1f
3
2






§5.2 土的抗剪强度理论 –土单元破坏的判断方法
剪切破坏面的位置
可见土体破坏的剪切破坏不在45º最大剪应力面上，为什么？

## Slide 48
§5.2 土的抗剪强度理论
48
小 结
直剪试验与库仑公式
土的抗剪强度机理
莫尔-库仑强度理论
土单元破坏的判断方法
直剪试验
库仑公式
土的抗剪强度指标 c 和
应力状态与莫尔圆
极限平衡应力状态
莫尔-库仑强度理论
摩擦强度：滑动、咬合摩擦
黏聚强度
土体破坏判断方法
滑裂面的位置

## Slide 49
§5.1 工程中土的强度问题 
§5.2 土的抗剪强度理论 
§5.3 土的抗剪强度的测定试验
§5.4 应力路径与破坏主应力线
§5.5 土的抗剪强度指标
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
第五章： 土的抗剪强度
§5.3 土的抗剪强度的测定试验

## Slide 50
§5.3 土的抗剪强度的测定试验
50
抗剪强度测定试验
直剪试验
三轴剪切试验
十字板剪切试验

## Slide 51
51
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 直剪试验
直剪仪基本构造
上盒
下盒
水平推动装置
垂直加载系统
量力环
剪切盒
百分表
直剪试验

## Slide 52
52


O

S
1
2
3
f3
f2
f1
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 直剪试验
确定莫尔库仑强度包线的方法
（1）剪应力τ和剪变形S曲线
（2）莫尔库仑强度包线
c

直剪试验

## Slide 53
53
直剪试验
(1) 固结慢剪
  施加正应力-充分固结
  剪切速率很慢，<0.02mm/分
  以保证无超静孔压
(2) 固结快剪
  施加正应力-充分固结
  在3-5分钟内剪切破坏
(3) 快剪
  施加正应力后立即剪切
  3-5分钟内剪切破坏
通过控制剪切速率近似模拟排水条件
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 直剪试验
直剪试验的类型

## Slide 54
54
人为固定剪切面
应力和应变分布不均
排水条件不明确
剪切面上应力状态复杂
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 直剪试验
直剪试验的优缺点
试样内的变形分布
P
T
优点：
缺点：
仪器简单，操作方便，应用广泛
直剪试验

## Slide 55
55
a）剪切前: 侧限状态
b）剪切破坏时:
和强度包线相切
xz
z=P/A
x
z = P/A
k0z
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 直剪试验
P
T
直剪试验中的应力状态
x= k0 z
z=P/A


O
直剪试验

## Slide 56
56
常规三轴试验的方法
三轴试验强度包线的确定方法
三轴试验的优缺点
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
三轴剪切试验

## Slide 57
57
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
试 样
围压c
阀门
阀门
量水管
孔压 传感器
c
F
常规三轴试验方法
  可同时变化周围压力σ3和偏差应力(σ1 - σ3 )
  试样始终处在轴对称应力状态，轴向应力σa是大主应力σ1 ，两个侧向应力总是相等，即σ2= σ3
  最常用的是σ3=常数的常规三轴压缩试验
三轴剪切试验

## Slide 58
58
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
1、施加围压力
常规三轴试验过程
1=c
2=3=c
  试样施加一个各向相等的围压力σ1=σ2=σ3=σc
  在这个阶段，如果打开排水阀门，让试样排水，称为固结
  如果关闭排水阀门，不允许试样排水，称为不固结
三轴剪切试验

## Slide 59
59
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
3=c
1= (1-3)
常规三轴试验过程
2、施加偏差应力进行剪切
  保持σ3不变，对试样施加轴向偏差应力σ1=(σ1-σ3 )进行剪切
  剪切过程中，如果打开排水阀门，让试样排水，称为排水
  剪切过程中，如果关闭排水阀门，不允许试样排水，称为不排水
三轴剪切试验

## Slide 60
60
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
固结排水试验（CD试验）
固结不排水试验（CU试验）
不固结不排水试验（UU试验）
常规三轴试验常用类型
施加σ3固结，剪切过程排水。测定轴向力、轴向变形和排水量。计算得到偏差应力(σ1-σ3 )、轴向应变1、体应变v
施加σ3固结，剪切过程不排水。测定轴向力、轴向变形和孔隙水压力。计算得到偏差应力(σ1-σ3 )、轴向应变1
施加σ3不固结，剪切过程中不排水。测定轴向力、轴向变形和孔隙水压力。计算得到偏差应力(σ1-σ3 )、轴向应变1
三轴剪切试验

## Slide 61
61
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
破坏偏差应力取值方法
取曲线的最大偏差应力值作为(1-3)f
取规定的轴向应变值（通常15%）所相应的偏差应力作为(1-3)f
以最大有效主应力比(1/3)max处的偏差应力值作为(1-3)f
1-3
1
(1-3)f
15%
(1-3)f
(1-3)r
三轴剪切试验

## Slide 62
62
1-3
1
3=100kPa
3=300kPa
3=500kPa


O
3=300kPa
1f
强度包线
c

15%
(1-3)f
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
确定土的强度包线
进行不同围压力3的三轴试验
确定每个3试验的破坏偏差应力(1-3)f
绘制每个3 试验的极限状态莫尔圆
做这些莫尔圆的公切线即为强度包线
三轴剪切试验

## Slide 63
63
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 – 三轴试验
设备操作复杂
无法进行现场试验
常规三轴试验不能反映2 的影响
常规三轴试验的优缺点
优点：
缺点：
完整反映了试样受力变形到破坏的全过程
单元体试验，试样内应力和应变相对均匀
破坏面非人为固定
排水条件明确，可量测孔隙水压力
可模拟不同工况，进行不同应力路径试验
三轴剪切试验

## Slide 64
64
十字板剪切仪一般适用于测定软黏土的不排水强度指标
由十字型板头、加力装置和量测装置三部分所组成
试验通常在钻孔内进行。先钻孔至要求测试深度以上约75 cm处
将十字板头压入土中至测试的深度。通过扭力施加装置，旋转钻杆并带动十字板头扭转
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 –十字板剪切试验
十字板剪切仪
十字板头
十字板剪切试验

## Slide 65
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 –十字板剪切试验
65
假定土体为各向同性，fh=fv=f：
D = 2r
H
Mmax
M2
fv
M1
fh
抗剪强度计算公式
十字板剪切试验

## Slide 66
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 –十字板剪切试验
66
十字板剪切试验强度指标
r
p
十字板剪切试验一般进行的速度较快，土体不排水，所得强度指标为不排水强度指标
扭矩最大值Mmax对应的抗剪强度称为峰值剪应力τp
大扭角时稳定扭矩对应的剪应力称为残余剪应力τr，代表原状土的结构被完全破坏后的抗剪强度
扭转角

十字板剪切试验

## Slide 67
§5.1 工程中土的强度问题 
§5.2 土的抗剪强度理论 
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 
§5.4 应力路径与破坏主应力线
§5.5 土的抗剪强度指标
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
第五章： 土的抗剪强度
§5.4 应力路径与破坏主应力线

## Slide 68
68
§5.4 应力路径与破坏主应力线
应力路径及表示方法
强度包线与破坏主应力线
总应力路径和有效应力路径
应力路径与破坏主应力线

## Slide 69
69
3
2
1
应力状态：指作用在土体中一点（微小单元）上应力的大小与方向
可用微单元上作用的正应力和剪应力来表示，也可用三个主应力σ1、σ2和σ3来表示
一点的应力状态在某种应力坐标系中对应着一个点
1
2
3
A
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 应力路径及表示方法
应力路径及表示方法

## Slide 70
70
1
2
3
应力路径
当荷载发生变化时，土体中的应力状态也会随之变化，表示该点应力状态的点也会发生相应的移动
当土体中一点的应力状态发生连续变化时，表示应力状态的点在应力空间（平面）中形成的轨迹称为应力路径
3
2
1
应力路径及表示方法
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 应力路径及表示方法

## Slide 71
71
O
1
3


应力状态可用莫尔圆表示
莫尔圆大小和位置同其顶点A存在一一对应的关系
p =()
q =(-)
A(p, q)
一点的应力状态也可以用莫尔圆顶点A的坐标（p，q）表示
应力状态及莫尔圆
应力路径及表示方法
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 应力路径及表示方法

## Slide 72
72


O
强度包线
O
3
1 
方法1：用 -  图上一系列莫尔圆表示
破坏时莫尔圆与强度包线相切
不直观，易混乱
应力路径的表示方法
A
应力路径及表示方法
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 应力路径及表示方法

## Slide 73
A
73


O
强度包线
O
3
1 
p
q
O
3
O
破坏主
应力线
方法1：用 -  图上一系列莫尔圆表示
破坏时莫尔圆与强度包线相切
不直观，易混乱
方法2：用 p - q图上莫尔圆顶点的变化线表示
破坏点位于破坏主应力线上
方法直观，使用方便
应力路径的表示方法
A
B
应力路径及表示方法
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 应力路径及表示方法

## Slide 74
74
 -  应力平面
p – q 应力平面
1. 应力状态
2. 应力的变化
3. 极限应力状态
一个莫尔圆
一个点
一系列莫尔圆
与强度包线相切的一个莫尔圆
一条线（应力路径）
破坏主应力线上的一个点
应力路径及表示方法
莫尔圆与应力路径的比较
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 应力路径及表示方法

## Slide 75
75
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 强度包线与破坏主应力线
强度包线f ：在  坐标系中所有破坏状态莫尔圆的公切线
破坏主应力线 Kf ：在p q 坐标系中所有破坏状态点的集合
p
q
破坏主
应力线Kf
强度包线f
O


B
A
强度包线与破坏主应力线

## Slide 76
76
强度包线和破坏主应力线与横轴交于同一点O
如果强度包线为直线，则破坏主应力线也为直线
p
q
O
破坏主
应力线Kf
O
强度包线f


B
A
强度包线和破坏主应力线的关系
强度包线与破坏主应力线
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 强度包线与破坏主应力线

## Slide 77
77
p
q
O
Kf 线
O
f 线


a
c
A
C
B


( >  , c > a)
用最小二乘法确定 a 和
然后计算强度指标 c 和
确定强度指标:
二者参数之间的关系
r
r
强度包线与破坏主应力线
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 强度包线与破坏主应力线

## Slide 78
78
p
O


q
有效应力原理：    + u 或    - u
1
3
3
1
u
有效
应力
总应力
u
u
总应力与有效应力状态
总应力路径与有效应力路径
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 总应力与有效应力路径

## Slide 79
79
p
O
q
Kf线
施加围压力σ3： p0  p=3
施加偏差应力 1= (σ1-σ3)
A
B
剪切
p=3
固结
1
1
三轴试验的总应力路径
q = p，总应力路径是沿倾角为45°的斜线
向上最终到达总应力破坏主应力线Kf
3=0，1  0
总应力路径与有效应力路径
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 总应力与有效应力路径

## Slide 80
80
三轴试验的有效应力路径
排水试验
试样内孔隙水压力u=0，总应力等于有效应力
有效应力路径和总应力路径重合
有效应力和总应力破坏主应力线重合
不排水试验
试样内孔隙水压力 u一般0
确定p、q和u，计算p和q，再绘制有效应力路径
在三轴应力状态下，u =B[3+A(1-3)]
总应力路径与有效应力路径
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 总应力与有效应力路径

## Slide 81
u
uf
总应力
B
有效应力
B
81
施加围压力σ3： p0  p0=3
施加偏差应力1= (σ1-σ3)
当A是常数时，有效应力路径为直线
一般情况 下A不为常数，有效应力路径为曲线
固结不排水三轴试验的有效应力路径
3=0，1  0
u=A(1 - 3)
p  p – u，q = q
p
p
O
q q
Kf线
Kf线
p0=3
A
总应力路径与有效应力路径
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 总应力与有效应力路径

## Slide 82
82
弹性体：A=1/3
松砂或正常固结黏土：剪缩 A>1/3
密砂或超固结黏土：剪胀 A<1/3
A=0 (u=0)
饱和土固结不排水试验
A<0
A=0.5
A=1
A=1/3
p
O
q
p0=3
45
孔压系数A与有效应力路径
总应力路径与有效应力路径
§5.4 应力路径与破坏主应力线 - 总应力与有效应力路径

## Slide 83
83
§5.4 应力路径与破坏主应力线
应力路径及表示方法
强度包线与破坏主应力线
sin = tan；a = c cos 
总应力路径与有效应力路径
  总应力与有效应力状态
  三轴试验的总应力路径
  三轴试验的有效应力路径
  压系数A与有效应力路径
小 结

## Slide 84
§5.1 工程中土的强度问题 
§5.2 土的抗剪强度理论 
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 
§5.4 应力路径与破坏主应力线 
§5.5 土的抗剪强度指标
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
第五章： 土的抗剪强度
§5.5 土的抗剪强度指标

## Slide 85
85
§5.5 土的抗剪强度指标
强度指标的类型
总应力指标与有效应力指标
三轴试验强度指标
直剪试验强度指标
残余抗剪强度指标
土的强度指标的工程应用
土的抗剪强度指标
库仑公式: f = c + tan
c 和   称为土的抗剪强度指标

## Slide 86
86
§5.5 土的抗剪强度指标 – 指标类型
抗剪强度指标的类型
三种强度指标：
总应力强度与有效应力强度指标
直剪强度与三轴试验指标
峰值强度与残余强度指标
根据应力分析方法
根据试验方法
根据应力变形特性

## Slide 87
87
§5.5 土的抗剪强度指标 –总应力和有效应力强度指标
3
1f
f

uf
3
1f

uf
f
总应力指标：
 =  tan
有效应力指标：
 = tan= (-u) tan
总应力指标与有效应力指标
有效应力和总应力强度指标的差别，实质上反映的是孔隙水压力对土的抗剪强度的影响

## Slide 88
88
抗剪强度
u
我叫 u郭处士，充数而已！
c
黏聚强度
 tan
摩擦强度
土抗剪强度的组成
§5.5 土的抗剪强度指标 –总应力和有效应力强度指标
总应力指标与有效应力指标

## Slide 89
有效应力指标c，
   =c+  tan
  符合土的破坏的机理
  但对许多工程问题，孔隙水压力 u难以确定或估算
总应力指标c，
   = c +  tan
  不符合强度机理
  只是在无法确定现场的孔隙水压力u时才会使用
  使用时需要根据工程现场的孔隙水条件，合理选择确定强度参数的试验方法和条件
§5.5 土的抗剪强度指标 –总应力和有效应力强度指标
总应力指标与有效应力指标
89

## Slide 90
 f=  tan = (+u) tan
=1.25 tan =  tan
uf/σ=0.25
采用总应力分析方法分析
采用不排水试验确定强度参数
 f=tan
tan=1.25tan
 f=  tan
= (+u) tan
=1.25 tan
1f
3

f
uf/σ=0.25
§5.5 土的抗剪强度指标 –总应力和有效应力强度指标
总应力指标与有效应力指标
17、假想案例讨论

## Slide 91
得到了和有效应力法完全相同的结果
§5.5 土的抗剪强度指标 –总应力和有效应力强度指标
总应力指标与有效应力指标
 f=  tan = (+u) tan
=1.25 tan =  tan
uf/σ=0.25
采用总应力分析方法分析
采用不排水试验确定强度参数
 f=tan
tan=1.25tan
 f=  tan
= (+u) tan
=1.25 tan
1f
3

f
uf/σ=0.25
17、假想案例讨论

## Slide 92
92
§5.5 土的抗剪强度指标 –总应力和有效应力强度指标
真实破裂面的方向
3
1f
f

uf
3
1f

uf
f
总应力  = c+  tan
有效应力  =c+ tan

思考：实际破裂面的方向？
总应力指标与有效应力指标

## Slide 93
93
固结排水试验（排水试验，CD试验）
总应力抗剪强度指标： (cd , d)
有效应力抗剪强度指标：(c,  ) = (cd , d)
固结不排水试验（CU试验）
总应力抗剪强度指标： (ccu, cu)
有效应力抗剪强度指标：(c,  )  (ccu , cu)
不固结不排水试验（不排水试验，UU试验）
总应力抗剪强度指标： (cu, u) 或 (cuu, uu)
无法测定有效应力抗剪强度指标
不同类型三轴试验的强度指标
三轴试验强度指标
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标

## Slide 94
94
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验
    试验条件
    松砂与正常固结黏土试验曲线与强度包线
    密砂与超固结黏土试验曲线与强度包线
    天然黏土的强度包线
三轴试验强度指标

## Slide 95
95
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验
试验条件
施加围压充分固结
施加(1 -)时，排水阀门始终打开，剪切速率足够慢，使试样能充分排水
始终u=0，=
总应力指标即为有效应力指标：(cd ,  d) = (c′ ,  ′）
试 样
围压 力3
阀门
始终打开
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管

## Slide 96
96
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
如三轴试验中，试样的有效围压力为σ3，则：
如3 =p，称正常固结土三轴试验
如3 p，称超固结土三轴试验
三轴试验中的正常固结土
先期固结压力σp：土样历史上受到的最大有效固结应力。
地基中和三轴试验中正常固结土的含义不同。前者的比较标准是土层的当前自重应力，后者是三轴试验的有效围压力3
正常固结或超固结通常只针对黏性土。对于砂土一般称松砂或密砂
固结排水试验

## Slide 97
97
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验
松砂与正常固结黏土应力应变曲线特点
-

v
13
23
33
应力应变曲线基本呈渐进增加的形式，不出现峰值
开始段的斜率较陡，之后逐步平缓，最终趋向于水平，表现为应变硬化型
体积变形均是体积压缩。开始段体变增加较快，之后逐渐平缓，最终趋于一个稳定值

## Slide 98
98
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验
松砂与正常固结黏土的强度包线
 =

d=
f=f
13
23
33
对松砂和正常固结黏土，三轴固结排水试验的抗剪强度包线都通过原点
可表示为： f= tand , cd=0

## Slide 99
99
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
什么是实验室三轴试验中的正常固结黏土？
有效固结压力3 等于先期固结压力p
在三轴试验中，对3=0的正常固结黏土，必然有 p=0，表示这种土历史上从未受过任何应力的固结，必定处于泥浆状态，抗剪强度为0
固结排水试验
14、讨论：为什么正常固结黏土强度包线过原点

## Slide 100
100
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
黏性土黏聚力的存在是客观的。在正常固结情况下，黏聚力 c 随 增加而增加，从而使其隐含在摩擦强度之内
c 和 在物理意义上并不严格“真实”地反映黏聚和摩擦两个抗剪强度分量，而通常是“你中有我，我中有你”，从而失去其物理意义，变成仅为计算参数的含义
固结排水试验
15、讨论：c = 0是否意味着正常固结黏土无黏聚力?

## Slide 101
101
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验
1-3

v
13
23
33
密砂与超固结黏土试验曲线与强度包线
应力应变曲线具有峰值
随的增加，(1 -)逐步增大并达到峰值；之后逐步下降，并趋向一个稳定值，表现为应变软化型
体积变形开始为体缩。之后可能会发生剪胀

## Slide 102
102
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验
超固结黏土的峰值强度包线不过原点， cd=c0
超固结黏土的残余强度包线过原点
密砂的峰值和残余强度包线均通过原点
=

峰值强度f=f
13
33
23
d=
cd=c
密砂与超固结黏土的强度包线
残余强度r=r

## Slide 103
103
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
p


天然黏土的强度包线
天然土在土层中都曾经受过某一先期固结压力σp的固结
近似强度包线
当σp<σ3时，为正常固结土，强度包线为过原点的直线BC
当σpσ3时，为超固结土。抗剪强度包线是位于正常固结土强度包线之上的AB
简化成图中的一条不过原点的直线DE
超固结
A
正常固结
B
C
D
E
cd=c
d=
固结排水试验

## Slide 104
104
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结排水试验小结
应力应变曲线
强度包线
1. 松砂
3. 密砂
4.超固结黏土
应变硬化，剪缩
过原点直线，cd=0
应变软化，剪胀
土类
2. 正常固结黏土
过原点直线，cd=0
应变软化，剪胀
不过原点直线，cd  0
5.天然黏土
超固结+正常固结
折线，近似成不过原点的直线，cd  0
固结排水试验

## Slide 105
105
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结不排水试验
    试验条件
    正常固结黏土的试验曲线与强度包线
    超固结黏土的试验曲线与强度包线
三轴试验强度指标

## Slide 106
106
试样
围压 力3
阀门
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管
孔压
量测
固结不排水试验
施加围压充分固结
施加(1 -)时，排水阀门关闭，量测剪切过程中的超静孔隙水压力u
固结不排水强度 (ccu ,  cu)
一般u0，总应力指标和 有效应力指标不相同， (ccu ,  cu)  (c′ ,  ′）
试验条件
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标

## Slide 107
107
对于饱和土试样：孔压系数B=1.0  u=A· (-
剪切过程中的超静孔隙水压力u
无剪缩（弹性体）：A=1/3
剪缩： A>1/3
剪胀： A<1/3 (甚至可能A<0，u <0 ）
超静孔压由土骨架体积变形的趋势决定，骨架收缩的趋势使孔压增加
对黏性土，不排水试验的孔压，同相应排水试验的体变之间常有类似的规律
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结不排水试验

## Slide 108
108
固结不排水试验
应力应变曲线基本呈渐进增加的形式，不出现峰值
开始段的斜率较陡，之后逐步平缓，最终趋向于水平，表现为应变硬化型
孔隙水压力总为正值。开始段孔压增加较快，之后逐渐平缓，最终趋于一个稳定值
-

u
13
23
33
正常固结黏土应力应变曲线特点
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标

## Slide 109
3
3
109
固结不排水试验
正常固结黏土的强度包线
对三轴固结不排水试验，正常固结黏土的总应力和有效应力抗剪强度包线都通过原点，ccu= c = 0
破坏时孔隙水压力uf>0，因此，cu<
总应力f
 cu
 
有效应力f



uf
p
p
q
总应力Kf


有效应力Kf
u2
C
P0=3
A
B
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标

## Slide 110
110
固结不排水试验
-

u
13
23
应力应变曲线具有峰值
随的增加，(1 -)逐步增大并达到峰值；之后逐步下降，并趋向一个稳定值，表现为应变软化型
孔隙水压力开始段可能为正值。之后会逐渐减小，甚至可减小到为负值
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
超固结黏土试验曲线与强度包线

## Slide 111
111
固结不排水试验
-

u
, 

13
23
cu
f
ccu
u1f
u2f

f
c
总应力和有效应力强度包线均不过原点
两者相互交叉，ccu>c, cu<
超固结黏土的强度包线
u2f
u1f
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标

## Slide 112
112
固结不排水试验
超固结黏土的应力路径和破坏主应力线
-

u
13
23
u1f
u2f
p
p
q
Kf
Kf
F
u1f 0
u2f 0
D
E
23
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
C
B
A
13

## Slide 113
113
剪切过程中的超静孔压：u = A(-)
确定的强度指标： (cu，ccu) 和(  ，c )
正常固结黏土： cu <   ；ccu＝c=0
超固结黏土： cu<   ；ccu>c>0
固结不排水三轴试验小结
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结不排水试验

## Slide 114
114
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
同一种黏性土，密度-有效应力-抗剪强度间是否存在某种的关系？
黏土强度
土的组成
土的结构
土的密度
土的应力状态
同一种土相同
两者密切相关
黏性土密度-有效应力-抗剪强度 唯一性关系

## Slide 115
115
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
对同一种饱和正常固结黏土，存在唯一的有效应力强度包线
土样破坏时的密度（含水量）和强度间存在唯一性关系
与试验的类型、排水条件和应力路径等无关
对具有相同前期固结压力的超固结黏土也有相似的规律
Henkel(1960)等学者证实，对饱和正常固结黏土，在有效应力密度抗剪强度间存在唯一性关系：
黏性土密度-有效应力-抗剪强度 唯一性关系

## Slide 116
116
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
Weald黏土破坏时偏差应力和含水量关系
26
24
22
20
18
16
不排水剪
排水压缩
不排水剪
排水压缩
正常固结
超固结(σp=827kPa)
破坏含水量 wf（%）
破坏偏差应力 (σ1-σ3)f （kPa）
40 100 200 400 1000 2000
黏性土密度-有效应力-抗剪强度 唯一性关系

## Slide 117
117
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
qf - pf′- ef 唯一性关系验证
应力历史相同的同一种黏土，密度愈高，抗剪强度愈大；平均有效应力愈高，抗剪强度也愈大
黏性土密度-有效应力-抗剪强度 唯一性关系
固结不排水
p
q
Kf线
C(3m , ef)
B(pf, qf , ef)
固结排水
A(3 , e0)

## Slide 118
118
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
不固结不排水试验
    试验条件
    饱和试样的不排水强度指标cu
    不排水与固结不排水强度指标的关系
    无侧限压缩试验
    不饱和试样的不排水强度
三轴试验强度指标

## Slide 119
119
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
试样
围压 力3
阀门
阀门
马达
横梁
量力环
百分表
量水管
孔压
量测
不固结不排水试验
排水阀门关闭，施加围压，产生孔隙水压力 u1=B
排水阀门关闭，施加(1 -)，产生的超静孔隙水压力 u2 = BA(-)
试验条件

## Slide 120
120
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标


23
u=0
f
cu
33
整个试验过程中不排水，试样密度不变，不论围压力3多大，抗剪强度和破坏时的有效应力状态均相同
  总应力抗剪强度包线为水平线  u=0， cu=(1-3)f/2
13
饱和土样的不排水强度指标cu
cu称为不排水强度指标，其大小取决于土样所受的先期固结压力（或试样密度）的大小
先期固结压力愈高，土样的密度愈大，cu也愈高
不固结不排水试验

## Slide 121
121
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
不排水试验无法确定有效应力强度指标c和
, 

u=0
f
cu
f
c

uf
有效应力
莫尔圆
3
总应力
莫尔圆
破坏时的有效应力状态和强度包线
施加围压力后，u1 = ， =0
剪切破坏状态，uf = +Af (-)f，= - Af (-)f
不同3试验破坏时得到一个相同的有效应力莫尔圆
3= - Af (-)f
不固结不排水试验

## Slide 122
Kf线
1
1
B
p
p
q
O
122
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
【讨论】 饱和土样不排水试验中的应力路径
施加围压后：横轴上的A点
施加偏差应力剪切：路径AB，倾角为45直线
破坏状态：B位于Kf线上
应力路径：O-A-B
总应力
A
p0=3
不固结不排水试验

## Slide 123
u2
p
p
q
O
123
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
【讨论】 饱和土样不排水试验中的应力路径
有效应力
孔隙水压力 u = u1+u2 = +A (-)
施加围压后： u1 = ，=0，仍位于O点
施加偏差应力剪切：一般A常数，路径OC为曲线
破坏状态：C位于Kf线上
Kf线
p0=3
Kf线
C
B
A
D
uf
u1= 3
不固结不排水试验

## Slide 124
124
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
固结不排水强度包线相切的每一个莫尔圆均对应着一个具有相同密度（先期固结压力）土样的不排水强度指标cu
不排水与固结不排水强度指标的关系


f
u=0
cu
不同围压固结后，试样具有不同密度
破坏莫尔圆大小不同
不同围压试验中，试样具有相同密度
由先期固结压力决定
破坏莫尔圆大小相同
固结不排水
不固结不排水


cu
f
ccu
cu
试样的密度相同，莫尔圆大小相同
不固结不排水试验

## Slide 125
125
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
o


u=0
f
cu
3=0
qu=f
3=0的不排水试验
f = cu = qu/2
由于土样扰动等的影响，一般稍低于原位不排水强度
无侧限压缩试验
十字板剪切试验
十字板剪切试验所得到的抗剪强度f 相当于土的不排水强度cu
不固结不排水试验

## Slide 126
126
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标


f
围压较小时，试样处于非饱和状态。加载时土的密度提高，抗剪强度增大，破坏包线为曲线
围压较大时，孔隙气被压缩或溶解于水，试样饱和，强度包线趋于水平线
不饱和区
饱和区
不饱和试样的不排水强度
不固结不排水试验

## Slide 127
127
§5.5 土的抗剪强度指标 – 三轴试验指标
饱和黏土总应力强度包线为水平线，u=0 , cu
饱和黏土的CU与UU强度指标之间有关联
无侧限压缩试验是3=0的UU试验
不饱和试样的UU强度，开始随3增加而增大，之后趋于稳定
不固结不排水三轴试验小结
不固结不排水试验

## Slide 128
128
不同类型直剪试验的强度指标
§5.5 土的抗剪强度指标 – 直剪试验强度指标
试验类型 | 试验方法 | 强度指标
(ccq，cq)
(cs，s)
(cq，q)
(1) 固结慢剪
(2) 固结快剪
(3) 快剪
施加垂直应力-充分固结
慢剪，保证超静孔压消散
施加垂直应力-充分固结
快剪，3-5分钟内剪切坏
施加垂直应力后不固结
快剪，3-5分钟内剪坏
直剪试验强度指标

## Slide 129
129
§5.5 土的抗剪强度指标 – 直剪试验强度指标
三种直剪试验分别与固结排水、固结不排水和不固结不排水三轴试验相对应
直剪试验无法严格控制试样的排水条件，与三轴试验相应类型的强度指标有不同程度的差异
直剪试验排水状况还取决于土的渗透性等因素。因此，所测得指标的差别与土的性质关系很大
和三轴强度指标的关系
直剪试验强度指标

## Slide 130
130
§5.5 土的抗剪强度指标 – 直剪试验强度指标
和三轴强度指标的关系
慢剪强度指标(cs, s)一般略高于三轴试验的有效强度指标( c′,  ′ ) ，常乘以0.9的系数
对于砂土，固结快剪和快剪强度指标也都接近于有效强度指标(c , )
对渗透系数较小（k<10-7cm/s）的黏性土，固结快剪和快剪强度指标分别与三轴固结不排水和不排水强度指标基本相同
对于低黏性土，固结快剪和快剪强度指标与三轴固结不排水和不排水强度指标会有一定的差别
直剪试验强度指标

## Slide 131
§5.5 土的抗剪强度指标 –残余强度指标
峰值和残余强度指标
 
q =- ( )


f
r
qf
qr
密砂或超固结黏土的应力应变关系曲线存在峰值。峰值对应的强度称为峰值强度
峰值后，剪应力随变形不断降低，当变形很大时，趋于稳定值，称为残余强度
残余强度指标

## Slide 132
132
对于砂土，残余状态时砂粒间的咬合作用已被完全破坏，其结构被彻底松动而成为一种强度不变的摩擦流体。在相当于残余强度的剪应力作用下，发生体积恒定的连续剪切变形
对于黏土，强度降低主要由剪切导致的土的结构发生变化所致。在剪切面附近，剪应力使片状颗粒沿剪切面形成定向排列，成为分散结构，强度降低
残余强度机理
残余强度指标
§5.5 土的抗剪强度指标 –残余强度指标

## Slide 133
133
残余强度指标特点



r
峰值强度
残余强度
(a) 无黏性土
c



r
残余强度
峰值强度
(b) 黏性土
无论是砂土或黏性土，大变形完全破坏了土的结构强度和咬合作用，残余强度的破坏包线都是通过原点的直线
残余强度内摩擦角r主要决定于土的矿物成分，与其所受的应力历史等因素无关
残余强度指标
§5.5 土的抗剪强度指标 –残余强度指标

## Slide 134
134
§5.5 土的抗剪强度指标 – 工程应用
试验仪器的选择
三轴剪切仪有诸多的优点，应优先采用，特别是对重要的工程
直剪仪试验方法简单，积累有大量的工程经验。应按照不同土类和不同的固结排水条件，合理选用直剪试验指标
土的强度指标的工程应用

## Slide 135
135
§5.5 土的抗剪强度指标 – 工程应用
  古旧滑坡
  断层夹泥
  大变形问题
峰值与残余强度指标的选择
一般采用峰值强度指标
当涉及土体发生大变形或多次剪切破坏的问题时，才选用残余强度指标
土的强度指标的工程应用

## Slide 136
136
§5.5 土的抗剪强度指标 – 工程应用
有效应力指标与总应力指标的选择
  稳定分析分有效应力和总应力两种分析方法
  有效应力分析法是反映土体破坏机理的方法。当能够通过计算或其它方法确定土体内的孔隙水压力时，宜优先采用有效应力法
  采用总应力指标时，应根据现场土体可能的固结排水情况，选用合适的总应力强度指标
土的强度指标的工程应用

## Slide 137
137
§5.5 土的抗剪强度指标 – 工程应用
黏土地基上快速施工的建筑物
软黏土地基上快速填方
土坝快速施工，黏土心墙未固结
用于荷载增加所引起的超静孔隙水压力不消散，土体密度保持不变的情况
不排水剪或快剪指标 (cu, u )、(cq, q)
土的强度指标的工程应用

## Slide 138
138
§5.5 土的抗剪强度指标 – 工程应用
土的强度指标的工程应用
水位骤降
在1层固结后，施工2层
1
2
用于黏土先在某种应力下固结，然后再快速加载
也用于土体既非完全不排水，又非完全排水，而处于两者之间时的情况
固结不排水剪或固结快剪 (ccu, cu )、(ccq, cq)

## Slide 139
139
§5.5 土的抗剪强度指标 – 工程应用
黏土地基上慢速施工的建筑物
软黏土地基上慢速填方
稳定渗流期的土坝
用于加载过程中，超静孔隙水压力全部及时消散，密度不断增加的情况
固结排水剪或慢剪 (ccd, cd )、(cs, s)
土的强度指标的工程应用

## Slide 140
140
§5.5 土的抗剪强度指标
土的抗剪强度指标小结
强度指标的类型
总应力指标与有效应力指标
三轴试验强度指标
直剪试验强度指标
残余抗剪强度指标
土的强度指标的工程应用

## Slide 141
§5.1 工程中土的强度问题 
§5.2 土的抗剪强度理论 
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 
§5.4 应力路径与破坏主应力线 
§5.5 土的抗剪强度指标 
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
第五章： 土的抗剪强度
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
Notes: 下面我们学习第6节：土的动强度与砂土的振动液化。
我们首先讨论土的动强度问题。

## Slide 142
142
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
周期荷载作用下土的动强度问题
地震荷载
海工建筑物波浪荷载
公路、铁路路基车辆交通荷载
高层建筑风荷载
土的动强度

## Slide 143
143
3
3
1
1
静力固结 动力加载
3
3
1
1
固结比
Kc=1/3
动三轴试验
动三轴仪系统
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土的动强度

## Slide 144
144
3
3
1
1
动载试验 典型试验结果
rd
N
总应变
d
N
动应变
u
N
孔压
d
N
动荷载
动三轴试验试验结果
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土的动强度

## Slide 145
145
N
孔压u
O



3
1
ucr
d0
极限平衡Nf
ucr
动三轴试验的破坏标准
1. 极限平衡标准
静力极限平衡条件也适用于动力试验
孔压u增大，有效应力莫尔圆向破坏包线移动
当孔压达到临界值ucr时，莫尔圆与破坏包线相切，试样破坏
对应的振次N称极限平衡破坏振次Nf
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土的动强度

## Slide 146
146
动三轴试验的破坏标准
极限平衡标准
液化标准
当试样内的累积孔隙水压力u=σ3，即σ3′＝0时，土体完全丧失强度，处于粘滞液体状态，称为液化状态
以这种状态作为土的破坏标准，对应的振次N称为液化破坏振次Nf
N
孔压u
u=3
液化Nf
极限平衡Nf
ucr
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土的动强度

## Slide 147
147
rd
N
总应变
N
d
动应变
d=5%
动应变Nf
rd=10%
总应变Nf
动三轴试验的破坏标准
极限平衡标准
液化标准
破坏应变标准
Kc=1.0时，常用双幅轴向动应变2εd等于5%或10%作为破坏应变
Kc＞1.0时，常以总应变达5%或10%作为破坏应变
对应的振次N称为应变破坏振次Nf
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土的动强度

## Slide 148
148
破坏振次 lgNf
动剪应力 d
Kc=3
Kc=1
Kc=2
土的动强度曲线:
  试样45º面上的动剪应力d（即动应力幅值d0的一半）或动应力比d0/23与破坏振次Nf间的关系曲线
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土的动强度

## Slide 149
149
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
振动台
松砂
振动液化现象
时间 T
孔压u
饱和松砂在振动情况下孔压急剧升高，有时可使砂土呈现瞬间的液化现象
饱和松砂的振动液化

## Slide 150
150
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
（1）初始处于疏松状态
（3）振后处于密实状态
（2）振动过程中处于悬浮状态
- 孔压升高（液化）
饱和松砂振动液化机理
饱和松砂的振动液化

## Slide 151
151
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
振前松砂的结构
振中颗粒悬浮， 有效应力为零
振后砂土 变密实
排出的剩 余孔隙水
饱和松砂振动液化机理
饱和松砂的振动液化

## Slide 152
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
松砂层
地下水位
地震荷载
建筑物
喷 砂
地面下沉
喷砂
遗井
建筑物地基的液化
饱和松砂的振动液化

## Slide 153
153
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
喷砂遗井
地震中的喷水冒砂现象
建筑物地基的液化
饱和松砂的振动液化

## Slide 154
154
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
日本阪神地震引起的地面下沉
原地面处留下的草
原地面处的台阶
饱和松砂的振动液化

## Slide 155
155
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
在饱和砂土中，由于振动引起颗粒的悬浮，超静孔隙水压力急剧升高，直到其孔隙水压力等于总应力时，有效应力为零，砂土的强度丧失，砂土呈液体流动状态，称为液化现象
液化的定义
饱和松砂的振动液化

## Slide 156
156
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
土体液化的影响因素
（1）饱和度：一般只能发生于饱和土
（2）土的种类：
  砂土：中、细、粉砂是最容易发生振动液化的土，在d50 =0.07mm- 1.0mm 范围的土，抗液化性能最差
  砾类土： 粒径大于5mm<60%
  粉土：Ip=3-10，IL≥0.75-1.0
（3）密实度：砂土相对密度Dr<50%时，常会普遍出现液化
（4）其它：排水条件、 应力状态及历史、 地震特性…
饱和松砂的振动液化

## Slide 157
157
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化
加固地基土：换土、加密、排水
固土围封
加固建筑物
深基础与桩基础
土体液化的工程防治
饱和松砂的振动液化

## Slide 158
§5.1 工程中土的强度问题 
§5.2 土的抗剪强度理论 
§5.3 土的抗剪强度的测定试验 
§5.4 应力路径与破坏主应力线 
§5.5 土的抗剪强度指标 
§5.6 土的动强度与砂土的振动液化 
第五章： 土的抗剪强度

## Slide 159
作业
159
本章作业
5-1
5-5
5-6
5-12
5-13
5-16
第五章：本章概要