- 造成钢渣安定性不良的主要因素是什么？为什么钢渣粉可以在混凝土中应用，而钢渣骨料不可以在混凝土中应用？

钢渣中的游离CaO经历了“过烧”的过程,因此活性有所降低,可能会在水泥水化的后期发生反应而产生膨胀,被认为是影响钢渣安定性的最重要因素。[1]故造成钢渣安定性不良主要因素是钢渣中含有的游离氧化钙会与水反应生成氢氧化钙晶体，使得钢渣体积膨胀。相比水泥，钢渣中游离CaO的质量百分数4.83%,远高于水泥中游离CaO的质量百分数(0.71%)。在硬化混凝土中,钢渣粗骨料受周围水泥硬化浆体的约束,没有自由膨胀的空间,因而会对硬化浆体产生较大的膨胀应力。[2]所以说钢渣安定性不良主要因素是钢渣中含有的游离氧化钙会与水反应生成氢氧化钙晶体。当然也有部分游离的MgO，但是影响不大。

造成钢渣安定性不良的游离CaO矿物能够加速反应,使钢渣发生膨胀破坏;当钢渣作为混凝土的粗骨料时,会因安定性不良问题在混凝土内部产生膨胀应力,可能对混凝土造成损伤。但是当使用钢渣粉，游离CaO分布比较平均，故在控制钢渣掺量（即钢渣在浆体中比例）时，可以控制氢氧化钙晶体的产生而控制其膨胀。但是钢渣骨料由于CaO可能由于分布不均，在某些部位生成的氢氧化钙晶体更多，导致局部的膨胀过大导致钢渣骨料的受胀开裂。

（2）磷石膏中的主要有害杂质是什么？磷石膏制备建筑材料时，如何减少其杂质含量？

主要有害杂质是可溶性磷和可溶性氟。查阅文献得知磷石膏（表1 PG1和PG2）与天然石膏成分如下。

表1 磷石膏与天然石膏化学成分[3]

| Samples | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | H3O | w-P2O5 | t-P2O5 | F- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG1 | 3.81 | 0.62 | 1.22 | 31.6 | 0.2 | 45.9 | 18.3 | 0.86 | 1.75 | 0.5 |
| PG2 | 5.3 | 0.81 | 0.92 | 32.5 | 0.18 | 46.2 | 19.1 | 0.53 | 1.51 | 0.38 |
| NG | 4.8 | 1.73 | 1.35 | 31.2 | 1.3 | 41.1 | 16.8 | — | — | — |

可知其主要有害杂质是可溶性磷和可溶性氟。

减少杂质方法：（即去除主要有害杂质可溶性磷和可溶性氟）

- 水洗法：磷石膏加一定量的水进行适当搅拌形成浆体，然后过滤除去可溶性磷酸盐，再制块烘干。

- 中和法：根据磷石膏中含有的可溶性杂质的性质，使用碱性材料与其进行中和反应，从而降低有害杂质的影响，减小其对水泥性能的危害。这里根据中和材料可以分为生石灰中和法、钢渣中和法、电石渣中和法。

- 煅烧法：煅烧法即对原状磷石膏进行煅烧，以改善或除去原状磷石膏中不利于水泥性能的物质。

参考文献

[1]王强,杨建伟,阎培渝. 钢渣在混凝土中应用面临的耐久性问题[A]. 中国土木工程学会混凝土与预应力混凝土分会混凝土耐久性专业委员会.第八届全国混凝土耐久性学术交流会论文集[C].中国土木工程学会混凝土与预应力混凝土分会混凝土耐久性专业委员会:中国土木工程学会,2012:6.

[2]米贵东,王强,王卫仑.蒸养条件下钢渣粗骨料对混凝土的破坏作用[J].清华大学学报(自然科学版),2015,55(09):940-944.

[3]彭家惠,万体智,汤玲,张建新,陈明凤.磷石膏中杂质组成、形态、分布及其对性能的影响[J].中国建材科技,2000(06):31-35.