1、查阅资料，简单谈谈提高混凝土结构耐久性的措施有哪些？

（1）选用合适的骨料，降低热变形和干缩，防止开裂

（2）不用活性骨料，限制碱含量，防止发生碱-骨料反应，提高混凝土抗裂性、抗渗性，提高混凝土耐久性

（3）预防混凝土中钢材的锈蚀：在新拌混凝土里掺用阻锈剂；用不锈钢做配筋，或环氧涂层钢筋；混凝土采用涂层保护，减少氯盐与氧的侵入；对钢筋进行阴极保护，即外加电压以保持钢筋处于阴极区

（4）加入合适的化学外加剂和矿物掺合料，如加入引气剂可提高混凝土抵抗冻融的能力，提高混凝土耐久性；粉煤灰可以降低水泥用量，减少水化热，改善混凝土内部空隙结构，提高混凝土耐久性。

（5）注意养护，浇筑后注意及时覆盖，避免表面水分蒸发

（6）控制水灰比，设计合理的配合比

（7）改善施工操作，保证施工质量

（8）注意拌合用水，防止水中杂质影响混凝土性能

为什么提高混凝土的强度，很可能造成结构的耐久性变差？

高强度的混凝土更容易开裂，这样会造成结构耐久性变差。

更易开裂原因：

- 高强混凝土水灰比小，水泥含量高，而混凝土的收缩主要是水泥引起的，水泥增多，混凝土的收缩加大，混凝土容易开裂

- 高强混凝土自身收缩大，容易开裂

- 高强混凝土弹性模量大，相同应变下的应力更大，容易开裂

- 高强混凝土的徐变小，而徐变会使温度或其它收缩变形受约束时产生的应力减小，防止开裂。混凝土强度提高，徐变减小，越容易开裂

- 高强混凝土内部温差大，容易开裂

- 我国的水泥标准将用于确定强度等级的水泥胶砂的水灰比 wC 从0.44提高

0.50，淘汰了一些落后的产能，请简述其机理：

生产的水泥是否合格，是由用该种水泥配置成的水泥胶砂的强度所决定的，只有该种水泥的28天强度达到一定的值，该种水泥才能达到相应的强度等级。

在使用的水泥和检验砂相同时，水泥胶砂的强度由水灰比比决定。水灰比越大，强度越低，想要配制达到相应强度等级的水泥胶砂就需要水泥具有更好的性能，这也就相当于提高了检验的标准，从而能够淘汰一些性能相对较差的水泥。

由于性能较差的水泥无法达到标准，其需求就会变少，在市场上也丧失了竞争力，在高度的市场经济竞争下，相应的技术并不高的水泥生产厂就会被淘汰，一些落后的产能也就因此被淘汰。

参考文献：

- 孙福平.混凝土耐久性的影响因素和改善措施[J].西部交通科技,2019(08):43-45.

[2]李艳梅.浅谈如何提高混凝土的耐久性[J].内蒙古石油化工,2011,37(08):91-92.

[3]张君，阎培渝，覃维祖.建筑材料[M].北京：清华大学出版社，2008.