如何制备强度高、透水率大的混凝土？

- 骨料：主要为粗骨料，最大粒径不宜超过25mm，针片状颗粒尽量少于10%，具有较高的强度，级配为间断级配或单粒级。达到强度和透水性的平衡。

- 胶凝材料：用量减少，能够达到正好把骨料胶结起来，同时有一定强度，强度又不是很高的程度，减少硅灰、矿渣、粉煤灰的掺量。可以加入一定量的树脂，但成本较高。

- 降低水灰比，提高基体强度。

- 延长养护时间，透水混凝土一般养护28天。

- 外加剂：可以加入增强剂增强混凝土的强度、加入减水剂减少胶凝材料的用量、加入着色剂增加混凝土的色彩。

6、制备时，现搅拌粗骨料，再加入水泥

参考资料：

[1]何祥清.透水混凝土的配制及市场应用分析[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2016(07):64-65.