- 造成钢渣安定性不良的主要因素是什么？为什么钢渣粉可以在混凝土中应用，而钢渣骨料不可以在混凝土中应用？

- 主要因素：钢渣中含有较多的游离CaO和游离MgO，反应时，前期不反应，后期反应、膨胀，会将混凝土胀裂，造成其膨胀粉碎。

- 钢渣粉中，游离CaO和游离MgO的分布较均匀，只要控制钢渣粉中游离CaO和游离MgO的含量，每个局部的含量就能被控制住，就能保证安全性；但是钢渣骨料的分布并不均匀，即使控制了整体含量，我们也无法知道局部的最大值，无法保证该局部会不会胀裂，也就无法保证安全性，故不能使用。

- 磷石膏中的主要有害杂质是什么？磷石膏制备建筑材料时，如何减少其杂质含量？

- 主要有害杂质：可溶性的P和F

- 减少杂质含量的方法：

- 水洗法：磷石膏加一定量的水进行适当搅拌形成浆体，然后过滤除去可溶性磷酸盐，再制块烘干。

- 中和法：根据磷石膏中含有的可溶性杂质的性质，使用碱性材料与其进行中和反应，从而降低有害杂志的影响，减小其对水泥性能的危害，包括：生石灰中和法、钢渣中和法、电石渣中和法等。

- 煅烧法：煅烧法即对原状磷石膏进行煅烧，以改善或出去原状磷石膏中不利于水泥性能的物质。

- 使用300μm筛孔来剔除10 %～15%的粗粒级及大量的杂质,可净化磷石膏。

- 使用水力旋流器对磷石膏净化所进行的实验研究表明,通过这种处理方法可大大减少水溶性杂质、P、F、有机物、碱等。

参考文献：

[1]徐建瑛.改进磷石膏净化工艺[J].新型建筑材料,1999(06):19-21.