金属的铸造成形

铸造： 加热熔融、液态金属、浇注、铸型模腔、冷却凝固-毛坯或零件

工艺过程：1） 配制造型材料

2） 制备模样

3） 制造型芯和砂型

4） 铸型烘干

5） 合箱

6） 金属熔化和浇注

7） 铸件的清理检查

工艺要素：符合特定零件形状以及铸件成形要求的铸型

具有一定成分和充型能力的液态金属

实现液态金属充填铸型的系统和条件

- 砂型铸造

- 配制造型材料

型砂  原砂： 杂质少，颗粒均匀呈圆形

粘结剂： 粘土或植物油

水

辅助材料：煤粉或木屑等，作用：提高砂型透气性

（要求：能够抗液体金属冲击、透气性好、耐火且具有容让性）

芯砂

涂料：铸铁件用石墨水，铸钢件用石英粉，防止液体金属与砂型表面相互作用产生粘砂缺陷

P.S: 型砂用来制造砂型，芯砂用来制造型芯，型芯多置于铸型型腔内部，因此浇注时被高温液体金属包围，所以对芯砂的性能要求比型砂高

措施：1. 用植物油作粘结剂  2. 在型芯中加入芯骨

型芯用芯盒制备

- 制备模样
要点： 模样的制造尺寸要按一定比例放大，这个比例成为缩尺（铸件冷却时收缩）Q:  型芯形成内腔，尺寸应放大还是缩小 A: 放大

- 制造砂型

注意： 要开出浇注系统和冒口、冷铁位置；开通气孔和排气道

冒口： 铸型中设置的一个储存金属液的空腔

冒口和冷铁的作用均是补缩，对于收缩性很强的铸件，容易产生缩孔，因此开冒口储存液态金属可补偿金属收缩的作用（通常开在铸件比较厚的地方---why?）

Ex: 对于凝固期间体积收缩量大而且趋向于形成集中缩孔的合金（如铸钢、锰黄铜及铝青铜等），冒口的主要作用是补偿金属液在型腔中的液态收缩和铸件凝固过程中的收缩，以获得没有缩孔的致密铸件。铸件在铸型中冷却时，最薄的部位先凝固，其收缩可由附近较厚的部分补偿；较厚部分凝固时，又可由最厚部分得到补偿；最厚部分凝固时，如得不到外来的补偿，该处就会形成大缩孔。在这种情况下，冒口的作用就是要补偿铸件最后凝固的部分，所以要置于铸件最厚部位的上方或侧面，并且它的凝固要求晚于铸件的最厚部分。

冷铁的作用是：调整铸件的凝固顺序，也是放在铸件壁厚最厚的地方，造成向浇冒口方向的顺序凝固。

金属的浇注与凝固

- 流动性：液态金属流动充填铸型型腔的能力成为流动性，液态金属的流动性决定了铸件质量的好坏

要求： 液态金属在开始凝固之前必须充满铸型型腔的所有区域，否则不能满足铸件的形状要求，容易造成冷隔、浇不足之类的缺陷

标准螺旋型实验： 测量液态金属流动性，金属的螺旋长度越长，金属的流动性越好

影响因素：

- 浇注温度—液态金属被引入铸型时的温度，它与凝固开始温度之间的温度差为过热度

过热度过低，造成冷隔和浇不足

过热度过高，有利于填充铸型，但会产生氧化物夹杂和气孔，甚至夹砂，导致铸件表面质量下降

- 金属的化学成分

纯金属和共晶合金的流动性好，因为凝固温度恒定，而非共晶合金流动性差，因为凝固发生在一定范围内，先凝固的金属会妨碍液体的流动

- 浇注速率： 单位时间内进入铸型的液态金属体积

速度过低，造成冷隔和浇不足

速度过高，产生紊流，形成金属氧化物和加剧冲蚀铸型表面

判据：Re=V*Dυ >4000紊流；<2000层流；之间为过渡态

P.S: 运动粘度即液体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比。单位为(m^2)/s。用小写字母υ表示

- 液态金属粘度越大，流动性也就越差

- 液态金属与周围环境热传递快，金属的流动性越差。

浇注过程分析如右图：

由于h1>h2，所以v1<v2。也就是说，在下截面的流动速度大于上截面的流动速度。

我们再来看看连续性方程，在金属流动的过程中，金属的流量保持不变，因此有。由于v1<v2，所以A1>A2，也就是说上截面的横截面积要大于下截面的横截面积，这就是为什么直浇道要上粗下细的原因。

由上式容易知道，充填体积为V的型腔所需的时间为充填体积与金属流量的比值。

- 凝固

- 纯金属凝固 （等温）

晶粒结构特征 ：

表层金属晶粒细小、等轴且随机取向

具有择优取向的树枝晶生长

- 非共晶合金凝固 （变温）

晶粒结构特征 ：

表层金属晶粒细小、等轴且随机取向

具有择优取向的树枝晶生长

枝晶成分的变化（元素的宏观偏析与微观偏析）--因为两种共晶成分金属的熔点不相同，熔点高的金属在靠近砂型的范围内成分偏高

铸件的收缩分为三个阶段：

- 液体收缩

- 凝固收缩

- 固体收缩

凝固时间：与“体积－表面积比值”有关，成正比

（冒口设计为具有较大体积－表面积比，确保铸件先于冒口凝固，减小金属收缩的不利影响 ，即要保证冒口是最后凝固的，才能起到补缩的作用）

浇注系统

浇注系统包括外、直、内、横浇道等基本组元

- 外浇道： 承接金属液，防止飞溅和溢出，减小金属液对铸型的冲击，防止上浮的熔渣、杂质通过其进入型腔

- 直浇道： 提供足够的位头以保证金属液克服沿程的各种阻力，在规定的时间内以一定的速度充填型腔

浇道窝：由直浇道转入横浇道时，金属流速大，将出现严重的紊流和冲蚀铸型，所以设置浇道窝缓冲金属液，避免紊流的出现，防止铸型被冲蚀

- 横浇道： 使金属液以均匀而足够的流量平稳地流入内浇口内，同时使渣及非金属夹杂物上浮并滞留在其内部，不随金属液进入型腔

- 内浇道： 控制金属液填充铸型的速度和方向，调节铸型各部分的温度和铸件的凝固顺序

封闭式和开放式浇注系统的区别

封闭式：总截面积最小的是内浇道，容易为金属液充满，撇渣能力好，有利于防止金属液卷入气体；但流速大，不适用于易氧化的有色金属铸件

开放式：总截面积最小为直浇道，金属液难以充满，撇渣能力差，但金属液流速较低，流动平稳，冲刷力小，金属液的氧化程度较轻。主要适用于易氧化的有色金属铸件。

铸造工艺缺陷

浇不足/冷隔：金属液流动性不足、浇注温度过低、浇注速度太慢、铸件太薄

缩孔：最后凝固的部位得不到液体金属补充，合理设计冒口、冷铁

缩松： 残留的液体金属被先生成的树枝晶分隔，结晶温度较宽的非共晶合金容易产生这种缺陷

热裂： 金属自然收缩受到铸型阻碍，导致较高拉伸应力的部位会发生热裂，保证铸型具有一定的溃散性，或及早取模

- 砂型铸造与特种铸造

- 砂型铸造

优点：生产率高，成本低，灵活性大，适应面广，技术成熟。

缺点：铸件的内部质量、尺寸精度、表面粗糙度较差；不易实现机械化自动化。

- 特种铸造中的金属型铸造

1）预热——金属型冷却强烈；避免金属液流动性剧烈下降到这冷隔、浇不足

2）排气（型腔上部开排气孔，分型面开通气槽，型体上设置通气塞）——金属型透气性差；

3）铸件出型时间——退让性；冷却时间过长容易引起较大的内应力甚至开裂，在保证铸件强度的前提下及早取模

4）涂料——调节铸件的冷却速度；保护金属型免受液体金属热冲击及冲蚀作用；借以蓄气、排气。

优点：铸件尺寸精度和表面质量优于砂型铸造；

铸件具有较高的力学性能；

工序简化，节约造型材料和生产场地，易于实现机械化和自动化。

缺点：金属型制造成本高，周期长，不适合单件小批量生产；不适宜生产薄壁复杂件，容易造成浇不足冷隔；不适宜生产大型铸件，因为冷却时间过长，容易产生收缩应力；适合非铁合金的中小型铸件的大批量生产

- 铸造合金种类及相应的铸造特点

铸铁是一系列主要由铁、碳（2.5%－4.0%）和硅（1.0%－2.5%）组成的接近共晶成分的合金总称。

铸铁的组织由基体（铁素体、珠光体、铁素体＋珠光体）和石墨组成。

铸铁铸造性能良好(接近共晶成分，凝固温度范围小)，切削加工性能好，减摩性能好，成本低廉；与钢相比，强度与韧性较低。

碳在铸铁中的存在形式：

固溶于金属固体，碳在高温奥氏体中的最大溶解度为2.1%，在铁素体和珠光体中的最大溶解度为0.2%和0.76%

化合态渗碳体Fe3C

游离态石墨G

三个石墨化阶段：铸铁液体结晶和共晶反应、奥氏体析出石墨、共析反应析出

铸铁分类、石墨存在的形态及应用特点：

影响石墨化的因素：化学成分和冷却速度

- 化学成分：

C和Si：强烈的促进石墨化元素---C,Si含量过低，析出石墨不多，形成硬脆的白口组织，韧性较差；C,Si含量过高，形成石墨粗大，强度与硬度均低的铁素体基体灰铸铁；C,Si含量适中，形成具有较高性能的珠光体基体灰铸铁

S：强烈的反石墨化元素，促使形成白口组织铸铁，需控制

Mn： 阻碍石墨化，稳定珠光体，提高铸铁的强度和硬度；还具有脱硫作用

P： 对石墨化影响不大，增强耐磨性，但也会增加冷脆性

- 冷却速度：

冷却速度慢，碳原子析出充分，粗大石墨片

冷却速度增大，出现珠光体

冷却速度很快，石墨化不能进行，形成白口组织

P.S：壁厚越薄，冷却速度越快，所以铸件的壁厚不同，其组织与性能也不同

灰铸铁（包括孕育灰铸铁）、球墨铸铁、可锻铸铁的铸造性能比较：

灰铸铁：流动性好；石墨化膨胀补缩，不易产生缩孔、缩松、浇不足、热裂、气孔等缺陷。一般不需要冒口补缩，也较少采用冷铁。

注意：一般不采用热处理改善灰铸铁性能！ --作业里有这道题

球墨铸铁：球状石墨析出时膨胀力大，易产生缩孔和缩松；残留的Mg或MgS(球化剂含Mg)与水反应生成气体，易产生气孔。安放冒口、冷铁，减少型砂水分。

热处理：可通过热处理（退火、回火、低温淬火）改善基体组织，从而改善球铁性能！

白口铸铁和可锻铸铁：流动性差，收缩大，铸造性能较差。

铸钢

主要分为铸造碳钢和铸造合金钢

铸钢的生产工艺特点：

熔点及浇注温度高（>1500℃），易吸气和氧化；流动性差；凝固收缩大易产生缩孔、缩松、热裂、粘砂、变形等铸造缺陷。

中碳钢的铸造性能适中，但低碳钢熔点高，流动性差，易氧化热裂；高碳钢虽然熔点低，但塑性差，易冷裂所以铸造碳钢用的都是0.25-0.45%的中碳钢

所以铸钢的铸造性能比铸铁差，但是铸钢的铸件质量优于铸铁，因此需要严格控制铸造工艺来保证铸钢件的质量：

- 提高铸型性能：耐火、耐高温、透气性、容让性

- 合理设计铸型结构：壁厚均匀

- 合理设计浇注系统： 冒口冷铁

铸钢的热处理：通过正火、退火改善铸钢件组织、细化晶粒、消除残余应力。