电化学工程实验课程

实验1:溶液电导率测量

1. 实验目的

本实验的目的是用阻抗法测量溶液的电导率，比较不同溶液种类、浓度在不同温度下的电导率。

2. 原则

电解质溶液的电导率(或比电导)是对其导电能力的一种测量。传导率的SI单位是西门子每米(S/m)。电导率可以通过将交流电(I)施加到浸没在溶液中的两个电极上，并测量产生的电压(V)来测量。在这个过程中，阳离子迁移到负极，阴离子迁移到正极，溶液充当导体。除了电解质的浓度外，电解质的电阻还与电解质的类型和性质(解离度、迁移率、离子半径、离子电荷数、介电常数和溶剂粘度)直接相关。

𝐼 =𝑈/𝑅

𝑅 =𝜌𝑙 / 𝑎

𝜅 =1 / 𝜌

电导率测量方法电解质溶液的电导率是通过测定两个固定距离的平面或圆柱形电极之间溶液的电阻来测量的，如图1所示。

当制作电极时，两个电极的面积和两个电极之间的距离是固定的。因此，L/S可用作常数，电极常数K，表示为:

𝐾 =𝐿 / 𝑆

然而，L和S很难测量。为了测定K，我们通常使用已知浓度的溶液，如标准KCL溶液，来测定电阻R，然后测定K。

3.实验仪器与材料

实验装置和材料如图2所示，包括:

溶质:KCl, ZnSO4，

溶剂:去离子水，

烧杯:电子天平，

电磁混合器:

电极:Pt片:

Biologic VMP(电化学试验台)

4、实验计划

5、试验过程

P1。熟悉实验原理和设备。

P2。溶质称量:用电子天平称溶质相应的质量。

KCl溶质的重量分别为:12.495 g、3.675 g、1.838 g、0.368 g、0.037 g;

ZnSO4溶质的重量分别为:8.05 g、4.025 g、0.805 g、0.081 g。

P3。溶液准备:将溶质和去离子水(50ml)放入烧杯中，用磁力搅拌器搅拌30分钟。

P4。将两个铂片电极放入溶液中，并与电化学试验台(Biologic VMP)连接。

P5。打开EC-lab软件，设置以下参数:频率范围，5000 Hz到1000 Hz(共10点)，振幅，5 mV。

P6。设置好参数后，点击绿色按钮运行程序，记录每个溶液的电阻。

P7。施加电压步长并记录电流响应。

P8。计算溶液的导电性并回答报告中的问题。

6、问题

根据你的实验结果和相关文献分析下列问题。

Q1:计算被测溶液的电导率(两种计算方法)。

Q2:溶液的电导率和浓度之间的关系是什么?(科耳劳希定律)

Q3:温度如何影响溶液的导电率?

Q4:溶液种类如何影响溶液的电导率?

Q5:分析实验过程中影响溶液电导率的因素。

Q6:查阅溶液电导率测试相关文献，总结工业中常用的电导率测量方法。

Q7:由于电极是由两个平行的金属板组成，所以在电解质溶液中，溶液和金属电极之间的界面有一个电双层。实际测量的是被测溶液的阻抗，而不是纯电阻，被测系统的等效电路如图4所示。𝑅L1,𝑅L2分别为双方的电极引线电阻。𝐶DL1,𝐶DL2双方的双电层电容,分别;𝑍1,𝑍2双方的电极反应电阻;解决方案是𝑅X阻力;𝐶P电解电容。

a)当电导率测量采用交流励磁，且电极引线电阻可以忽略时，请简单的等效电路并说明原因。

b)电导率测量采用交流励磁时，被测频率足够高，被测溶液电阻高。请简单介绍等效电路并给出理由。在这种情况下，如果我们给测试系统一个电压步长，时间常数是多少?

实验二：电解水

1. 实验目的

电解水、硫酸溶液(H2SO4)和氯化钾溶液(KCl)并分析相应的现象。

2. 原则

法拉第定律

𝑚= (𝑄/𝐹)(𝑀/𝑧)

m是物质中解放出来的质量在一个电极,Q是物质的总电荷通过库仑,F = 96485.33289 c /摩尔是法拉第常数,m是克每摩尔的物质的摩尔质量,z是价的离子数量的物质(电子/离子转移)。应用法拉第定律分析了水的电解反应。

2H2O → 2H2 ↑ +O2 ↑

3.实验仪器及材料

实验装置及材料如图5所示，包括:KCl、去离子水、H2SO4溶液、烧杯、电子天平、磁力混合器、霍夫曼电解槽、直流电源

4. 过程

P1。溶液配制:去离子水、15% H2SO4溶液、1mol /L KCl溶液。

P2。打开塞子，将溶液倒入球形漏斗中，直到溶液充满管子的两边。然后关闭插头。

P3。将电解槽连接直流电源(设定10v电压)，两个电极上有气泡。1 - 2分钟后停止，阴极形成气体的体积大约是阳极形成气体的两倍。记录阴极和阳极气体的体积。

P4。取下直流电源，将两个电极与LED连接。

5. 问题

根据你的实验结果和相关文献分析下列问题。

Q1。计算实验过程中通过电极的总电荷。

Q2。体积比不是2:1。试着解释一下原因。(去离子水、H2SO4溶液、KCl溶液比较)

Q3。实验中应使用何种电极，为什么?

实验三：循环伏安法(CV)测定

1. 实验目的

测量铂电极在H2SO4溶液中的循环伏安法(CV)，分析溶液浓度和扫描速率对CV曲线的影响。

2、原则或方法

如果不引入额外的界面，就不可能直接测量单个电极的电势。只有电极电位差才能通过实验测量出来。为了测量电极的电势，我们需要测量感兴趣的电极与电势已知或预定义的参考电极之间的电势差。本实验采用三电极体系，以铂丝电极为工作电极，饱和甘汞电极(SCE)为参比电极，碳电极为对电极，测定铂在H2SO4溶液中的循环伏安。

3.实验仪器及材料

实验装置及材料如图6所示，包括:H2SO4溶液、Pt电极、SCE、碳电极、三电极瓶、烧杯、Biologic VMP(电化学试验台)。

4、实验计划

5、实验步骤

P1。溶液配制:三种浓度的H2SO4溶液:1 mol/L、0.5 mol/L、0.1 mol/L。

P2。建立三电极系统。

P3。将三个电极连接到电化学试验台。

P4。打开EC-lab软件，设置以下参数:电压范围，-1 V到1 V，扫描速率，20 mV/s(或40 mV/s，或60 mV/s)。

P5。分析测量的CV曲线。

6. 问题

根据你的实验结果和相关文献分析下列问题。

Q1。阅读文献关于铂电极在H2SO4溶液中的循环伏安法。在你的报告中介绍这一原则。

Q2。比较不同的溶液浓度。

Q3。比较不同的扫描速度。

实验分组

注:每组只需要在实验课上完成上表的工作，并以此为基础准备小组汇报。但是提交给TAs的报告需要包含所有小组的工作，这意味着你不仅要分析你的实验结果，还要分析其他小组的实验结果。实验报告还应包含本手册中提出的问题的答案。