建筑材料作业 第七周 11月3日

- 简述硅酸盐水泥熟料的主要组成矿物，它们的相对比例、水化硬化特性。

- 硅酸盐水泥熟料的基本化学成分是钙、硅、铝、铁的氧化物，还含少量其他组分，如镁、钠和钾的氧化物。硅酸三钙(3CaO•SiO2)、硅酸二钙(2CaO•SiO2)、铝酸三钙(3CaO•Al2O3)和铁铝酸四钙(4CaO•Al2O3•Fe2O3)这四种矿物以及少量未反应的游离氧化钙、游离氧化镁及含碱矿物组成。

- 其中硅酸三钙C3S的含量范围在45%~60%，硅酸二钙C2S的含量范围在15%~30%，铝酸三钙C3A的含量范围在6%~12%，铁酸铝四钙C4AF含量范围在6%~8%。

- 硅酸三钙水化时发生反应2C3S + 6H  C3S2H3 + 3CH

硅酸二钙水化时发生反应2C2S + 4H  C3S2H3 + CH

铝酸三钙水化时发生反应C3A + 6H C3AH6、

C3A+ 3CŜ·H2+26H C3A·3CŜ ·H32

铁铝酸四钙发生与铝酸盐类似的水化反应，但对水泥性能影响不大

水化反应放热，刚拌好的水泥浆体既有可塑性，又有流动性，但随水化时间延长而逐渐减小。2~4h后水泥浆体的塑性基本丧失，称为初凝。而水泥浆体完全硬化并产生强度要经过几小时达到终凝后才开始，随后的1~2d内水泥石的强度迅速发展，随后强度发展速率逐渐减缓，但仍将持续至少几个月、几年。

- 简述通用水泥的分类、组成与强度等级。

- 硅酸盐水泥简称硅酸盐水泥，代号P·Ⅰ或P·Ⅱ，组分为熟料和石膏，P·Ⅱ水泥中还含有小于百分之五的粒化高炉矿渣，强度等级包括有42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R

- 普通硅酸盐水泥简称普通水泥，代号P·O，熟料与石膏占组成成分的80%~95%，粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料、粉煤灰占组成成分5%~20%。

- 矿渣硅酸盐水泥简称矿渣水泥，代号P·S·A或P·S·B，熟料与石灰占P·S·A的50%~80%，占P·S·B的30%~50%，粒化高炉矿渣占P·S·A的20%~50%，占P·S·B的50%~70%。

- 火山灰质硅酸盐水泥简称火山灰水泥，代号P·P，熟料与石膏占组成成分的60%~80%，火山灰质混合材料占组成成分的20%~40%。

- 粉煤灰硅酸盐水泥简称粉煤灰水泥，代号P·F，熟料与石膏占组成成分的60%~80%，粉煤灰占组成成分的20%~40%。

- 复合硅酸盐水泥简称复合水泥，代号P·C，熟料与石膏占组成成分的50%~80%，粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料、粉煤灰与石灰石占组成成分的20%~50%。

- 石膏通过何种原理来调整硅酸盐水泥的凝结时间？

石膏与铝酸盐反应生成水化硫铝酸钙（钙矾石），钙矾石不溶于水并形成结晶，因为它形成较缓慢，沉积在水泥颗粒表面，阻碍其快速水化，达到调整控制水泥的凝结时间的目的。 反应方程式为：C3A+ 3CŜ·H2+26H C3A·3CŜ ·H32

- 硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是什么？

水泥熟料中未完全反应的CaO和MgO以游离态存在。这种经过高温煅烧的晶体矿物反应很慢。在硬化水泥浆体中生成体积更大的Ca(OH)2和Mg(OH)2。产生内部应力，导致开裂。

- 谈谈对水泥水化与硬化的认识

水泥由无水状态变为有水状态，由低含水变为高含水状态，统称为水化。水泥加水拌和初期形成具有可塑性的浆体，然后逐渐变稠并失去可塑性的过程称为凝结，此后，浆体的强度逐渐提高并变成坚硬的石状固体（水泥石），这一过程称为硬化。水化时水泥凝结硬化的前提。硅酸盐水泥与水拌和后，石膏和上述几种矿物迅速溶解，发生水化反应，刚拌和好的水泥浆体既有可塑性又有流动性，但随水化时间延长而逐渐减小。在常温下通常加水拌和2~4h后水泥浆体的塑性基本丧失，称为初凝。而水泥浆体完全硬化并产生强度要经过几小时达到终凝后才开始，随后的1~2d内水泥石的强度迅速发展，随后强度发展速率逐渐减缓，但仍将持续至少几个月、几年。

- 根据粉煤灰的组成特性，分析低水胶比条件下大掺量粉煤灰混凝土性能优良的机理。

（1）粉煤灰是煤粉在电厂锅炉中燃烧后剩余的灰分，从烟道排出时经收集所得。粉煤灰通常含有大量的球形颗粒。粉煤灰的活性取决于其所含Al2O3、SiO2和CaO的量，以及玻璃体含量和粒度。按照粉煤灰颗粒形貌，可将粉煤灰颗粒分为：玻璃微珠；海绵状玻璃体（包括颗粒较小、较密实、孔隙小的玻璃体和颗粒较大、疏松多孔的玻璃体）；炭粒。我国电厂排放的粉煤灰中微珠含量不高，大部分是海绵状玻璃体，颗粒分布极不均匀。通过研磨处理，破坏原有粉煤灰的形貌结构，使其成为粒度比较均匀的破碎多面体，提高其比表面积，从而提高其表面活性，改善其性能的差异性。

（2）在混凝土中掺入粉煤灰会有三大效应（沈旦申、张荫济先生提出）：

粉煤灰的“形态效应”

在显微镜下显示，粉煤灰中含有70%以上的玻璃微珠，粒形完整，表面光滑，质地致密。这种形态对混凝土而言，无疑能起到减水作用、致密作用和匀质作用，促进初期水泥水化的解絮作用，改变拌和物的流变性质、初始结构以及硬化后的多种功能，尤其对泵送混凝土，能起到良好的润滑作用。

粉煤灰的“活性效应”

粉煤灰的“活性效应”因粉煤灰系人工火山灰质材料，所以又称之为“火山灰效应”。因粉煤灰中的化学成份含有大量活性SiO2及Al2O3，在潮湿的环境中与Ca（OH）2等碱性物质发生化学反应，生成水化硅酸钙、水化铝酸钙等胶凝物质，对粉煤灰制品及混凝土能起到增强作用和堵塞混凝土中的毛细组织，提高混凝土的抗腐蚀能力。

粉煤灰的“微集料效应”

粉煤灰中粒径很小的微珠和碎屑，在水泥石中可以相当于未水化的水泥颗粒，极细小的微珠相当于活泼的纳米材料，能明显改善和增强混凝土及制品的结构强度，提高匀质性和致密性。

在上述粉煤灰的三大效应中，形态效应是物理效应，活性效应是化学效应，而微集料效应既有物理效应又有化学效应。这三种效应相互关联，互为补充。粉煤灰的品质越高，效应越大。所以我们在应用粉煤灰时应根据水泥、混凝土、粉煤灰制品的不同要求选用适宜和定量的粉煤灰。如不恰当，则会起到反作用。