建筑材料作业 第十三周 12月17日

32、试分析水在混凝土劣化过程中的作用？

（1）水在多孔材料内的迁移及结构改变，会造成多种有破坏性的体积变化，如水结冰、微孔内水形成有序结构，水由于离子浓度差产生渗透压或者由于蒸气压差产生静水压力。

（2）另一方面，水作为传输侵蚀性例子的介质，是影响化学劣化过程的一个主要因素，硫酸盐腐蚀与碱骨料反应都需要充足的水分。

33、为什么混凝土的渗透系数要大于水泥浆和砂浆的？可以通过那些手段来降低混凝土的渗透系数？

（1）由于混凝土中硬化水泥浆体和骨料之间的过渡区存在大量孔隙和微裂缝，骨料粒径越大，过渡区越薄弱，对渗透性的影响就越显著。

（2）可以通过降低水灰比和孔隙率来降低混凝土的渗透系数。

34、试分析氯离子诱发混凝土中钢筋锈蚀的两个阶段机理，并分析两个阶段中决定锈蚀发展的主要因素？

（1）第一个阶段，外界氯离子穿透混凝土保护层，在钢材表面积聚到一定浓度，使钢筋发生脱钝，决定的主要因素是氯离子的浓度。

（2）第二个阶段钝化膜破坏处有腐蚀电流产生，主要因素是氯离子的导电作用。

35、一混凝土经实验室证明其抗渗透性良好，但用该混凝土浇注的水池却使用不长时间就出现在渗透，分析其中可能的原因。

尽管混凝土的初始渗透性虽然可以足够低，但在材料使用过程中由于荷载和环境。长时间作用，引起其内部原生微裂缝的扩展并于孔隙相连通，渗透性逐渐加大。

36、比较处于南方和北方的港口防波堤混凝土的耐久性，作为工程师，如何考虑提高结构物耐久性的措施？

（1）南方潮湿，水分多，为提高耐久性，可掺入少量减水剂等外加剂。

（2）北方寒冷，比较容易发生冻融破坏，可加入适量引气剂提高抗冻融的能力。