建筑材料作业 第十五周 12月30日

4、分析密实-悬浮型、骨架-空隙型、密实-骨架型等不同结构形式的沥青混凝土的受力及变形特征。

（1）密实-悬浮型沥青混凝土虽有较高的粘聚力，但内摩擦角较低，在重型汽车交通荷载作用下，路面可能因热稳定性不足而产生车辙、波浪、推移等病害。

（2）骨架-空隙型沥青混凝土骨料中粗集料的相对数量较多，可形成骨架，但细骨料数量过少，不足以填满粗骨料的空隙，表现为较低的粘聚力，强度主要取决于内摩擦角。

（3）密实-骨架型沥青混凝土不仅具有较高的粘聚力，还具有较大的内摩擦角，力学性能良好。

5、影响沥青混凝土内聚力和摩擦角的内因和外因有哪些？

（1）影响沥青混凝土粘聚力和摩擦角的内因主要有沥青的粘度，矿粉的性质，沥青与矿粉的比例以及矿质材料骨架的特征。沥青的粘度越高，粘聚力越大，抗剪强度越高。矿粉越细，即比表面积越大，则矿粉周围的沥青膜越薄，形成的结构沥青膜比例越大，因此沥青混凝土的粘聚力也就越高。沥青用量对粘聚力和内摩擦角均有影响，沥青用量过少，不足以形成沥青膜来粘结矿料，随着沥青用量的增加，结构沥青膜逐渐形成，当沥青用量足以形成薄膜并充分粘附矿料颗粒表面时，沥青胶浆具有最优的粘聚力，但如果沥青用量继续增加，则由于沥青用量过多，逐渐将矿料颗粒推开，在颗粒间形成未与矿粉交互作用的自由沥青，沥青胶浆的粘聚力随自由沥青的增加而降低，当沥青用量增加至某一用量后，沥青混合料的粘聚力主要取决于自由沥青，抗剪强度几乎不随沥青用量的增加而变化。

（2）外因主要有环境温度和变形速率。沥青混凝土的粘聚力随温度升高和变形速率减慢而显著降低，而内摩擦角受这些因素的影响较小。

12、用于道路和水工的沥青混凝土在技术性质要求上有哪些异同？

（1）在水工结构物中，沥青混凝土主要用于防水、防渗及排水层材料，所以要求具有较高的防水性能，表面比较光滑，连续性好，不容易开裂。

（2）而用于道路路面的沥青混凝土则应该在车辆荷载作用下，具有较好的强度、耐磨性和防滑能力，有较好的承受冲击荷载和耐疲劳的性能，有较好的耐久性，以保证长期荷载作用下路面完好，而对于不透水性没有严格要求，有时还需要有一定的透水能力。