| Pb/% | Gmb | Gmm | stability/kN | flow,0.25mm | VTM/% | VMA/% | VFA/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 2.367 | 2.517615 | 8.2 | 7.3 | 5.98 | 13.94 | 57.07 |
| 4 | 2.371 | 2.498762 | 8.6 | 9.4 | 5.11 | 14.24 | 64.09 |
| 4.5 | 2.389 | 2.480189 | 7.5 | 11.5 | 3.68 | 14.04 | 73.80 |
| 5 | 2.41 | 2.461889 | 7.2 | 12.5 | 2.11 | 13.73 | 84.65 |
| 5.5 | 2.422 | 2.443858 | 6.9 | 13.2 | 0.89 | 13.76 | 93.50 |

VTM=4% → Pb=4.4%

∴ Gmb= 2.385   Stability=7.6kN   Flow=11.3*0.25mm  VMA= 14.07%  VFA=72%

∵ Stability=7.6＜8.01kN

∴ Pb=4.4%→4.2%

∴ Gmb= 2.375   Stability=8.4kN   Flow=10.2*0.25mm  VMA= 14.2%  VFA=67%