- 实验装置系统简图

加热片

小信号调理板

δ

x

δ+ x

t1

t2

t3

t4

A/D

- 实验数据处理

- 根据实验过程中计算机采集到的原始数据，计算τ= 600 s和720 s时的导热系数λ和导温系数a。

原始数据：

x1=0.020m, R=45.3Ω, F=0.038m2, U=20V

| τ/min | t1/℃ | t2/℃ | t3/℃ | t4/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 14.0 |
| 2 | 19.1 | 14.1 | 13.6 | 14.0 |
| 4 | 20.9 | 14.3 | 13.6 | 14.2 |
| 6 | 22.3 | 14.5 | 13.7 | 14.5 |
| 8 | 23.5 | 14.9 | 13.8 | 15.0 |
| 10 | 24.5 | 15.4 | 13.8 | 15.4 |
| 12 | 25.4 | 15.9 | 13.9 | 16.4 |
| 14 | 26.3 | 16.3 | 13.9 | 16.4 |
| 16 | 27.1 | 16.8 | 14.0 | 16.9 |
| 18 | 27.9 | 17.2 | 14.1 | 17.4 |
| 20 | 28.6 | 17.7 | 14.1 | 17.9 |

t1和t2分别测量x=0和x=x1处的温度。t4是试材另一面的温度，实验过程中，t3与t4应该无明显变化，即，热量还没有传到试材的另一面，试材可以认为是半无限大物体。实验数据t4基本与t2相同，认为t4测温热电偶有问题，抛弃此组数据。从t3数据看，仍旧可以认为材料是半无限大物体。对上述数据处理如下：

qw=U22RF=2022×45.3×0.038=116.185w

| /s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 120 | 4.5 | 0.0 | 0.0000000 | 0.0000000 |  |  |  |
| 240 | 6.3 | 0.2 | 0.0317460 | 0.0179108 | 1.3061748 | 0.000000244 | 0.1593174 |
| 360 | 7.7 | 0.4 | 0.0519481 | 0.0293085 | 1.1654811 | 0.000000204 | 0.1460862 |
| 480 | 8.9 | 0.8 | 0.0898876 | 0.0507137 | 0.9970924 | 0.000000210 | 0.1477338 |
| 600 | 9.9 | 1.3 | 0.1313131 | 0.0740855 | 0.8720131 | 0.000000219 | 0.1518612 |
| 720 | 10.8 | 1.8 | 0.1666667 | 0.0940316 | 0.7890573 | 0.000000223 | 0.1538413 |
| 840 | 11.7 | 2.2 | 0.1880342 | 0.1060869 | 0.7456771 | 0.000000214 | 0.1502687 |
| 960 | 12.5 | 2.7 | 0.2160000 | 0.1218650 | 0.6945487 | 0.000000216 | 0.1510054 |
| 1080 | 13.3 | 3.1 | 0.2330827 | 0.1315028 | 0.6658732 | 0.000000209 | 0.1480342 |
| 1200 | 14.0 | 3.6 | 0.2571429 | 0.1450773 | 0.6281900 | 0.000000211 | 0.1490686 |

由以上计算可知，在τ= 600 s的导热系数λ=0.1518612、导温系数a=0.000000219；τ= 720s的导热系数λ=0.1538413、导温系数a=0.000000223。

- 根据实验结果画图

- 热源温度t1和距离热源x1处温度t2随时间τ的变化关系曲线：

- 导热系数λ随时间τ的变化曲线：

- 导温系数a随时间τ的变化曲线：

结合物性和导热机理对（2）和（3）的变化规律进行分析。

，并且比热容c不随温度变化，固体密度ρ不随温度变化，所以，所以两个图中有相同的变化规律，上面两个图形基本能反映这个规律。

导热系数和物质的种类、温度、压力等因素有关。对于绝热材料，则和温度、含湿率、容重、松散材料的颗粒度、热流方向和填充气体等有关。

本实验中，为了减少接触面上的热阻，在绝热材料的上方放了铁块，会增加压力。由于在刚开始的时候，没有达到稳态，导热系数和导温系数呈正弦般的变化，开始时候温度较低，散热少，所以导热系数一直下降，接着温度升高，材料开始加速释放多于的热量，于是导热系数上升。在下降到一定温度后，又开始减慢散热的速度，所以导热系数下降，如此周而复始。但总的来说，导热系数是随着时间（温度）上升而上升的。

- 根据半无限大物体非稳态导热理论解，结合实验条件（x1, q0,τ等参数均取本次实验值），作图分析λ和a值对非稳态导热过程的影响：（1）固定λ，改变a（a取不同的量级），研究a对t2~τ温升曲线的影响；（2）固定a，改变λ（λ取不同的量级），研究λ对t2~τ温升曲线的影响。

用MATLAB拟合，代码如下：

t=1:1080;

s=1:1080;

l=1:1080;

m=1:1080;

for i=1:1080

s(i)=0.01/sqrt(2.16729364095195E-07*t(i));

l(i)=1/(pi^(1/2)*exp(s(i)^2)) - s(i)*erfc(s(i));

m(i)=2*116.185/0.150801847228126*sqrt(2.16729364095195E-07*t(i))*l(i);

end

plot(t,m)

在本题的平均导热系数和导温系数下，温升随温度的变化曲线如下。

- 固定λ，改变a，当a=2.16729364095195E-07时，如图中实线表示，

当a=2.16729364095195E-06时，图中虚线，

当a=2.16729364095195E-05时，图中点画线，

当a=2.16729364095195E-04时双划线。

由上图可以看出，在λ固定不变的时候，x1点的温度t2随时间变化的速率会随a的增加而变大。

- 固定a。改变λ，当λ=0.150801847228126时，如图中实线表示，当λ=0.0150801847228126时，图中虚线，当λ=1.50801847228126时，图中点画线，当λ=15.0801847228126时双划线。

由上图可以看出，在固定a的情况下，t2随时间的变化速率会随着λ的增大而减小。