第三章

1 晶体:（P51） 原子(或分子)在三维空间呈有规律的周期性排列。

非晶体:原子呈无规则排列，至多有局部区域呈短程规则排列。

主要性能特点：晶体具有一定的熔点；晶体具有各向异性、伪各向同性。

而非晶体为各向同性，无熔点。

晶体与非晶体在一定条件下可以相互转化

2 熟记三种晶体模型（P60-65）

晶格常数，晶胞的棱边长度。（a、c）

晶胞原子数，一个晶胞内所包含的原子数目。

原子半径，晶胞中原子密度最大的方向上相邻两原子之间平衡距离的一半。

配位数，晶胞中任一原子周围与其最近且等距离的原子数目。

致密度，一个晶胞内原子所占体积与晶胞体积之比。

晶体中存在未被原子占据的间隙，有四面体和八面体两种。

P66 表3-6 几何参数

3   立方晶系的晶向指数可用[uvw]来表示。

立方晶系的晶面指数通常采用密勒指数法确定，即晶面指数是根据晶面与三个坐标轴的截距来决定。晶面指数的一般表示形式为(hkl),

4  原子体密度  P67例3-1

原子面密度是指某晶面单位面积的原子数。P68 表3-7

原子线密度是指某晶向单位长度所包含的原子数。P69 表3-8

5了解 相和组织

相：是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构，成分基本相同，并有明确界面与其它部分分开的均匀组成部分

组织：是指用肉眼或显微镜所观察到的不同组成相的形状，分布及各相之间的组合状态

相是组织的基本组成部分。而组织是决定材料性能的一个重要因素。

合金相可分为固溶体和中间相(又称金属化合物)两大类。

置换固溶体的固溶度主要受以下因素影响：

1）原子尺寸因素

2）电负性因素

3）电子浓度因素

4）晶体结构因素

中间相(金属化合物)：合金组元间相互作用，当超过固溶体的固溶极限时，可形成晶体结构和特性完全不同于任一组元的新相，即金属化合物；也称中间相。

中间相的特点和分类

中间相一般具有较高的熔点、硬度和脆性，但塑性和韧性降低。

中间相可分为：正常价化合物，电子化合物，间隙相、间隙化合物和拓朴密堆相。

6了解    晶体缺陷：实际晶体中，总是存在一些原子排列偏离理想状态的不完整区域，出现原子排列的不完整性，称为晶体缺陷。

根据晶体缺陷的几何特征，可将其分为点缺陷、线缺陷(位错)和面缺陷

掌握       晶体中的线缺陷就是各种类型的位错。

其特点是原子发生错排的范围在二维尺度上很小，而在第三维尺度上很大。

两种基本类型：刃型位错和螺型位错。

1) 刃型位错   由多余半原子面产生的“管道”状晶格畸变区称为刃型位错。

刃型位错线与晶体滑移方向相垂直

2)  螺型位错    按螺旋形排列的原子错排区域称为螺型位错。

螺型位错的位错线与滑移方向平行

柏氏矢量：用来描述位错区域晶格畸变总量的大小和方向的矢量，用b表示。柏氏回路

混合位错的特点 其柏氏矢量既不垂直也不平行于位错线，而是与位错线交成不同角度。

柏氏矢量具有守恒性  表现：柏氏矢量与柏氏回路的起点、形状、大小和位置无关；一条位错线具有唯一的柏氏矢量等。

柏氏矢量的方向可用晶向指数表示。

柏氏矢量的大小(即模)叫位错的强度，其值为该晶向上的原子间距。

- 位错的滑移   位错沿滑移面的移动称为滑移运动。

- 位错的攀移  刃型位错可在垂直于滑移面方向上运动进行攀移。

第4章

1、扩散机制：P107

原子如何在晶格内迁移,主要包括有空位扩散机制和间隙扩散机制。

空位机制：处于晶体点阵结点位置的原子与近邻空位交换位置而实现原子迁移。

间隙机制：间隙固溶体中，溶质原子从一个间隙位置跳动到另一个间隙位置。

2、扩散的驱动力：P109

原子扩散的驱动力是化学力或化学位梯度

3、扩散分类 ：P109

(1) 自扩散和异扩散

(2).上坡扩散和下坡扩散

(3). 原子扩散和反应扩散

(4). 体扩散、表面扩散和晶界扩散

4、扩散定律：P110

（1）扩散第一定律:在单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散物质流量（扩散通量）与该截面处的浓度梯度成正比。

（2）扩散第二定律

5、影响扩散的因素：P113

（1）温度的影响

（2）晶体结构的影响

（3）基体金属的性质

（4）固溶体类型对扩散的影响

（5）固溶体浓度对扩散的影响

（6）晶体缺陷的影响

6、反映扩散：P116

1、反应扩散:通过扩散使固溶体内的溶质组元超过固溶度极限而不断形成新相的过程

2、举例：1.纯铁氮化

2.纯铁渗碳

第5章

一：概念和特征：第一类、第二类固化反应

二：结晶

2.1金属结晶的条件和过程P126

液态金属的结构特点说明：金属结晶过程实质上是由不稳定的具有近程有序排列原子集团的液态结构转变为稳定的长程有序的晶体结构的过程。

结晶的过冷现象：是必须的（结晶必须有过冷） ，△T=Tm-Tn。

结晶的热力学条件：ΔGv=  - LmΔT/ Tm。P128

结晶的一般过程：晶核，晶核长大，液相耗尽。

2.2形核

（1）均匀形核：

形核条件：结构条件和能量条件（临界晶核半径，形核功）公式掌握P130

过冷度的影响P131

形核率：两个因子。P132

（2）非均匀形核：

形核条件：结构条件和能量条件（临界晶核半径，形核功）P134

形核率的影响因素：过冷度，固体夹杂（接触角，表面形貌），点阵匹配原理

2.3形核长大

（1）晶核长大条件：ΔTk>0（ΔTk= Tm - Ti ，称为动态过冷度。）P136

（2）微观长大方式：

液固界面结构：光滑界面，粗糙界面P137

微观长大方式：粗糙界面垂直长大，光滑界面的二维晶核长大机制P138

（3）宏观长大形态

影响：正温度梯度、负温度梯度

方式：平面方式长大，树枝状方式长大P140

2.4金属铸锭的组织

表面细晶区，柱状晶区，等轴晶区

三：高聚物的固化

四：材料固化理论的应用

4.1细化晶粒

细晶强化：提高材料的强度和硬度

细晶强化的措施（增大过冷度，变质处理，振动）

4.2液态急冷技术，组织结构，性能和应用

4.3单晶制取

4.4定向凝固

4.5微重力条件下

第6章

1相律是表示材料在平衡条件下，系统的自由度数f与组元数c和平衡相数p三者之间关系的定律。它们之间的关系为： 	f = c-p+1

杠杆定律是分析相图的重要工具，可用来确定两相平衡时两平衡相的成分和相对量,也可确定最后形成的组织中两相的相对量以及组织的相对量。  P155

注意：只适用于相图中的两相区, 并且只能在平衡状态下使用。

杠杆的两个端点为给定温度时两相的成分点, 而支点为合金的成分点。

2匀晶P157    共晶 P164    包晶P172

匀晶结晶的特点:

（1）固溶体结晶也包括生核与长大过程。形态主要是胞状晶和树枝晶,而且更趋于呈树枝状。

（2）固溶体结晶在一个温度区间内进行，即为一个变温结晶过程。

（3）在两相区，温度一定时，相的成分是确定的，两相的质量也是一定的。随着温度的下降，液相成分沿液相线变化，固相成分沿固相线变化,两相的质量也 发生相应变化。

非平衡结晶的特点:

（1）固相平均成分线和液相平均成分线将偏离平衡相图中的液相线和固相线。

（2）先结晶的部分总是富含高熔点组元（Ni）,后结晶的部分富含低熔点组元（Cu）。

（3）非平衡结晶总是导致结晶结束温度低于平衡结晶时的结束温度。

两组元在液态无限互溶，固态有限溶解，通过共晶反应形成两相机械混合物的二元相图称为二元共晶相图。共晶反应是液相在冷却过程中同时结晶出两个结构不同的固相的过程。

二组元在液态无限溶解，固态下有限溶解，发生包晶反应的相图称为二元包晶相图。包晶反应是一个液相与一个固相相互作用，生成一个新的固相的过程。

3 铁碳相图  很重要很重要 P185-200

Fe-Fe3C相图中存在五种相。

（1）液相L: 铁与碳的液溶体。

（2）δ相: 碳在δ-Fe中的间隙固溶体, 呈 体心立方晶格

（3）α相: 也称铁素体, 用符号F或α表示, 是碳在α-Fe中的间隙固溶体,呈体心立方晶格。  性能特点:强度低、硬度低、塑性好。

（4）γ相:常称奥氏体, 用符号A或γ 表示, 是碳在γ-Fe中的间隙固溶体,

呈面心立方晶格。  奥氏体强度较低, 硬度不高, 易于塑性变形。

（5）Fe3C相:为一化合物相, 为复杂正交晶格。渗碳体根据生成条件不同有 条状、网状、片状、粒状等形态。

第七章 固态相变与金属热处理

一、固态相变概述P201

二、钢的热处理原理

1：钢在加热时的转变：

具有临界转变温度，注意图中的A1，A3，Acm线。

奥氏体的形成：

形成过程包括：晶核的形成、长大、剩余渗碳体的溶解和奥氏体成分的均匀化。P205

影响奥氏体转变的因素：加热温度、加热速度、钢中碳含量分数、合金元素、原始组织。P206

奥氏体的晶粒度以及其影响因素：

晶粒度：实际晶粒度、本质晶粒度。P207

影响因素：加热温度和保温时间，钢的成分。P208

2：钢在冷却时的转变

冷却方式通常有两种：等温处理，连续冷却。

2.1过冷奥氏体的等温转变： P210，P211，P212的图

共析钢等温转变图（TTT曲线）即是C曲线，包括三个转变区，高温转变（珠光体转变区），中温转变（贝氏体转变区），低温转变（马氏体转变区）。P211

非共析钢过冷奥氏体的等温转变：亚共析钢在共析钢C曲线上面多了转变为铁素体的开始线，过共析钢在共析钢C曲线上面多了转变为二次渗碳体的开始线。

影响过冷奥氏体等温转变的因素（影响奥氏体的稳定性和分解转变特性）：合金元素，加热温度和时间。P212

2.2过冷奥氏体的连续冷却转变：P214，P215，P216的图

共析钢：（CCT曲线）上临界冷却速度，下临界冷却速度；注意转变产物分别是什么。P214，P215

非共析钢：由图中可以看到产物。P215，P216

3：珠光体转变

珠光体转变的共析反应式：γ→α+Fe3C

3.1片状珠光体的形成

两种形成机理：分片形成机理，分枝形成机理。P217

3.2粒状珠光体的形成。P218

3.3珠光体组织性能

根据共析渗碳体的大小分为：珠光体（P）、索氏体（S）、屈氏体（T）。P219

片层间距是片状珠光体的重要指标，转变温度越低、过冷度越大、珠光体组织越细、片层间距越小、硬度越高。P219

共析渗碳体形状也对珠光体性能有很大影响。P220

4：马氏体转变：

冷去速度大于上临界冷速时过冷到马氏点Ms以下。马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固体。

4.1马氏体的组织结构和性能

晶体结构，体心正方。P221

组织形态：板条状和针状（片状），决定于碳质量分数。两个分界点：0.25%，1.0%。低碳板条状马氏体又称位错马氏体，高碳针状马氏体又称孪晶马氏体。

马氏体的性能：取决于马氏所含碳的质量分数。P223

马氏体强化的原因：碳，亚结构，碳和合金元素偏聚和析出，尺寸等因素。P224

4.2马氏体转变的特点P224

5：贝氏体转变

5.1贝氏体的组织和性能

两种典型组织形态：羽毛状的上贝氏体（中温区上部），针状的下贝氏体（中温区下部）。还有粒状贝氏体。P226

贝氏体的形成过程：半扩散型转变。P227

三、钢的热处理工艺

普通热处理：退火正火淬火回火。

表面热处理和化学热处理。

其他热处理。

1：普通热处理

1.1退火：将组织偏离平衡状态的钢加热到适当温度，保温一定时间，然后缓慢冷却（一般是随炉冷却），以获得接近平衡状态组织的热处理工艺。

完全退火（一般亚共析钢，也叫重结晶退火）：Ac3以上20~30℃。

等温退火：Ac3（或Ac1）以上。

球化退火（主要用于过共析钢）：随炉加热，略高于Ac1。

扩散退火（均匀化退火）：钢熔点一下100~200℃。

去应力退火：低于的某一温度（一般为500~650℃）。P229，P230

1.2正火（一般是空冷）：三个方面：作为最终热处理，作为预先热处理，改善切削加工性能。

1.3淬火：

淬火工艺：淬火温度的选定，加热时间的确定，淬火冷却介质，淬火方法。P231

钢的淬透性：钢接受淬火时形成马氏体的能力。测定方法可以用“末端淬火法”。

钢的淬硬性：淬火后能够达到的最高硬度叫做钢的淬硬性。P235

钢淬透性的影响因素：碳质量分数，合金元素，奥氏体化温度，钢中未溶第二相。P235

淬透性曲线应用：比较不同钢种之间的硬度。

1.4回火（作为淬火后的必要步骤）：低温回火，中温回火（回火屈氏体），高温回火（回火索氏体）。通常把淬火加高温回火称为调质处理。P237

2：钢的表面热处理

2.1感应加热表面热处理：原理，适用钢种，特点P239

2.2火焰加热表面热处理

3：钢的化学热处理：介质的分解，表面吸收，原子扩散

3.1渗碳P240

目的：提高表面的硬度、耐磨性和疲劳强度。

方法：气体渗碳方法，加热到900~950℃。

工艺：工艺参数包括渗碳温度和渗碳时间。

渗碳后的热处理：直接淬火，一次淬火，二次淬火。P243

渗碳后的组织和性能：表面高碳回火马氏体+碳化物+残余奥氏体，心部低碳回火马氏体（或含铁素体、屈氏体）。表面硬度高，疲劳强度高。

3.2渗氮

渗氮工艺：温度低，时间长，氮化前零件须经过调质处理。

组织和性能。P244

3.3碳氮共渗

3.4渗金属

4：热处理新工艺P247

路鸿方 第 5、7章，林冠 第4章，我 第3、6章