2010工程材料期末测试题

2010/6/23

- 填空题

1、20CrMnTi中，合金元素Ti的作用是（             ），Cr的作用是（            ），Mn的作用是（                ）。

5、HT150中“150”表示（           ），QT500-5是一种（      ）铸铁，“5”表示（）。

7、陶瓷材料中结合键主要是（                ）和（                 ）。

- 选择题

8、对形状复杂、截面变化大的零件淬火时选用（    ）

A、高淬透性钢 B、中淬透性钢 C、低淬透性钢

- 分析题

- 分析下列钢中Cr的作用：2Cr13，GCr15，40Cr，1Cr18MnNi9Ti。

- 试比较45、T10、HT300三种材料的性能差异并分析产生差异的组织原因。

- W18Cr4V钢具有良好的红硬性，常用于制造高速切削刀具，试从成分和热处理两方面讨论具有红硬性的原因。若高速钢刀具淬火加热时出现沿晶界部分融化（过烧）的现象，淬火后组织有何特点。

- 从给出的材料中选择制造医疗机械、曲轴及机床床身的材料，并说明采用的热处理方法。

QT600-2、40Cr、Q345、1Cr18Ni9Ti、HT250、20CrMnTi

- 拟用T10钢制造形状简单、低速手动刃具，工艺路线为锻造—热处理（A）—机加工—热处理（B）—磨削。

试问：

- 工序A、B的名称及作用。

- 热处理（B）的工艺规范（温度、冷却介质）。

- 最终热处理后的组织及大致硬度。